Greenseal.

Varnamo EPDM Greenseal (Гринсил) представляет собой полимерную мембрану черного цвета из искусственного каучука (сополимер этилена, пропилена и диенового мономера). Материал предназначен для использования в качестве кровельного материала на плоских кровлях, гидроизоляционного материала для тоннелей, водных резервуаров, в качестве геомембраны для хранилищ отходов, в промышленных отстойниках, искусственных декоративных и рыбоводческих прудах и других объектах. Мембрана поставляется вместе с целой системой аксессуаров на основе технологии Термобонд. Толщина мембраны может быть 0,75 мм, 1,00 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, длина рулона 25 м, ширина 1,7 м. В монтаже используются аппараты сварки горячим воздухом и запатентованный метод вулканизации Hotbond стыков мембран.

Varnamo EPDM Greenseal является абсолютно экологически безопасным материалом. Это достигается применением в мембране химически стабильных материалов (EPDM) и отсутствием вредных для окружающей среды и здоровья человека добавок.

EPDM известен как один из самых долговечных полимеров. Может служить без признаков старения до 50 лет. Долговечность EPDM проверена временем. Технология укладки EPDM-мембран разработана с учетом мельчайших деталей. В комплекте EPDM-материалов предусмотрены детали для дополнительной гидроизоляции сложных участков: герметики, крепеж для примыканий, хомуты для труб, готовые внешние и внутренние углы.

##### Технические характеристики.

| Условная прочность, МПа | 9,98 |
| --- | --- |
| Относительное удлинение, % | > 400 |
| Водопоглощение, % | 0,15 |
| Прочность на разрыв, кН/м | 48,1 |
| Гибкость на стержне d=5 мм, °С | - 63 |
| Стабильность размеров, % | 0,13 |
| Толщина, мм | 0,75; 1,00; 1,20; 1,50 |
| Вес, кг/м² | 1,00 - 1,8 |
| Цвет | Черный |
| Состояние | Вулканизированная |

Мембрана Varnamo EPDM обладает исключительно высокой способностью противостоять непогоде. Воздействие в течение десятилетий ветра, воды, солнца, льда и загрязненного воздуха не приводит к какому-либо заметному снижению технических характеристик, прочности или эластичности мембраны. Мембрана химически и термически стабильна и сохраняет эластичность и прочность в диапазоне от -60 до +120°С. Мембрана Varnamo EPDM Greenseal не содержит добавок или пластификаторов, которые могут быть вымыты или испариться с течением лет. Нет никакой необходимости осуществлять техническое обслуживание или накладывать защитные покрытия для поддержания способности мембраны противостоять непогоде.

Установлено, что срок службы мембраны составляет 30 лет, а ее вероятная продолжительность превышает 50 лет. Мембрана Varnamo EPDM Greenseal является идеальным выбором для балластных или открытых плоских кровель.

Все стыки водонепроницаемой мембраны EPDM соединены с помощью технологии горячего спекания.

Вулканизированные стыки Мембраны Varnamo EPDM Greenseal увеличенного размера изготавливаются фабричным способом или делаются по мерке на месте, обычно размером 200-400 м². Вес и удобство обращения с мембраной ограничивают ее размеры, но уже использовались мембраны площадью до 1000 м². Особенности основания, ее механические и химические свойства определяют толщину мембраны. Установка осуществляется быстро. После размещения на месте листы соединяются вулканизацией один с другим с использованием ручных вулканизаторов. Этот метод используется более 30 лет и результаты идентичны тем, что получаются на заводе во время соединения стыков.

Наложенные внахлест стыки с лентой термического спекания между ними вулканизируются под давлением при высокой температуре. Стыки немедленно приобретают полную прочность и эластичность, а также способность противостоять непогоде и химическим веществам, как и сама мембрана.

Вулканизация создает структурообразование. Вулканизация включает в себя структурообразование длинных углеродных цепей в молекулах резины для изготовления эластичного продукта, который не плавится в отличие от пластика и битумных материалов, является термически и химически стабильным и всегда стремится приобрести первоначальную длину, независимо от того, насколько сильно он был растянут.