[image: image1.png]GO0 “H30KPOM”





МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО - ПОЛИМЕРНЫЙ
"НОВОПЛАСТ"
Технические условия
ТУ 5774-001-58590414-2002
Вводятся с 25 апреля 2002 г.
2002
Согласовано:
Разработано:
[image: image2.png]3aBoJ HAPOH3OJALHOHHBIX H T'n nwkenep OO0 “Hzoxpom”
KpOBEILHBIX. MaTepHanos “Hsodmexc”
000 “TI0 “Kapuumnedueopreunres” L, AJO. Bopucos

TTucermo Ne 133 ot 18.03.2002 r.
flucemMo ¥ 3/58-2059 or 08.05.2002r.  Hawamuux IITO OO0 “Usoxpom”

Toccammuncnyxba Pocoun 0 > /
CAHHTAPHO — JTHIEMHOIOTHYECKOE Cé?ﬁ il HI0. Coxonos
3AKIMFOYCHUC

N 470702, FTF TADQ033. 04. 02  or 0804 2002

| Ne 657 0002 .5FF M.go048F. 04. 00 or 504 2002




Настоящие технические условия распространяются на материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый биумно - полимерный "Новопласт", предназначенный для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций во всех климатических районах по СНиП 23-01.
"Новопласт" получают путем двустороннего нанесения на основу из стеклянных или полиэфирных волокон битумно - полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерной добавки и наполнителя.
В качестве полимерной добавки используют атактический (АЛЛ) или изотактический (ИПП) полипропилен или аналогичные полиолефины.
В качестве защитного слоя используют крупнозернистую, чешуйчатую или мелкозернистую посыпки или полимерную легкоплавкую пленку.
В зависимости от вида защитного слоя и области применения "Новопласт" выпускается двух марок:
"Новопласт К" - с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с лицевой стороны и полимерной легкоплавкой пленкой с нижней стороны полот​на, применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;
"Новопласт П" - с мелкозернистой посыпкой или полимерной легкоплавкой пленкой с лицевой стороны и полимерной легкоплавкой пленкой с нижней стороны полотна, применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, нижних слоев кровельного ковра и гидро​изоляции строительных конструкций.
Пример условного обозначения материала при заказе:
"Новопласт К" ТУ 5774-001-58590414-2002 (ЭКП-4,0)
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.
"Новопласт" должен соответствовать требованиям настоящих
технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту,
утвержденному в установленном порядке.
1.2.
Требования к сырью и материалам, применяемым для изготовления "Новопласта", по ГОСТ 30547.
1.3.
Основные параметры и характеристики (свойства).
1.3.1. Полотно "Новопласта" не должно иметь трещин, дыр, разрывов,
пузырей, складок, отслоения полимерной пленки.
1.3.2. Требования к слипаемости, ровности торцов рулона, величине
выступов на торцах рулона, ширине кромки - по ГОСТ 30547.
Непосыпанная кромка должна быть защищена полимерной пленкой.
1.3.3.
Линейные размеры полотна в рулоне, предельные отклонения от
номинальных размеров должны соответствовать требованиям, указанным в
таблице 1.1.
Таблица 1.1.
	Наименование показателя 
	Номинальные размеры 
	Предельные отклонения 

	Ширина, мм Длина, м 
	1000 10,0 
	+10 ±0,1 


Примечания:
1. По согласованию с потребителем допускается изготовление материала
других размеров.
2. Коды ОКП марок Новопласта приведены в приложении А к настоящим
Техническим условиям.
1.3.4. Качественные показатели "Новопласта" должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.2.
Таблица 1.2.

	Наименование показателя 
	Норма д 
	ля марок 

	
	Новопласт К 
	Новопласт П 

	1 
	2 
	3 

	1. Масса 1 м2, кг, в пределах 
	4,0-5,0 (±0,2) 
	3,0-4,0 (±0,2) 

	2.Разрывная сила при растяже​нии, Н, не менее 
	600 
	360 

	3. Масса  вяжущего   с  наплав​ляемой стороны, г / м2, не менее 
	2000 
	2000 

	4.Масса основы, г / м2, не более 
	200 
	180 

	З.Водопоглощение   в   течение 24 ч, % по массе, не более 
	1 
	1 

	б.Потеря посыпки, г / образец, не более 
	2 
	

	Т.Температура   хрупкости   вя​жущего, К(°С), не выше 
	248 (минус 25) 
	248 (минус 25) 


1.3.5. "Новопласт" должен быть гибким. При испытании на брусе с закруглением радиусом (25±0,2) мм при температуре не выше 258 К (минус
15 °С) на лицевой поверхности образца не должно появляться трещин.
1.3.6. "Новопласт" должен быть водонепроницаемым. При испытании
/у
"Новопласта" всех марок при давлении не менее 0,01 МПа (0,1 кгс/см ) в течение не менее 72 ч, а "Новопласта П" дополнительно при давлении не менее 0,2 МПа (2,0 кгс/см2) в течение (2,0±0,1) ч на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды.
1.3.7.
"Новопласт" должен быть теплостойким. При испытании при
температуре (393±2) К [(120±2)] °С в течение (2,0±0,1) ч на поверхности образца не должно быть сползания посыпки, вздутий и других дефектов вяжущего.
1.4. Упаковка и маркировка.
1.4.1.
"Новопласт" поставляется в рулонах, обмотанных в двух местах
полимерной лентой с липким слоем, размещаемых на поддоне габаритами
(1170х970)±10 мм, скрепленными полипропиленовой упаковочной лентой и
упакованными в колпак из полиэтиленовой термоусадочной пленки, на который наносится маркировка путем наклеивания этикетки с указанием:
· наименования и адреса предприятия - изготовителя;
· наименования материала;
· обозначения настоящих технических условий;
· номера партии и даты изготовления;
· массы 1 м2 материала;
· знака соответствия системы сертификации (при наличии). На поли​
мерную ленту наносится маркировка с указанием:
· наименования и товарного знака предприятия - изготовителя;
· наименования материала.
Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением основных, до​полнительных и информационных надписей.
1.4.2.
В зависимости от массы 1 м2 "Новопласта" на поддоне размеща​тся:
	Масса 1 м2 "Новопласта", кг 
	Количество рулонов на поддоне 

	3,0
	25

	4,0
	23

	4,5; 5,0
	16


2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
2.1.
"Новопласт" имеет следующие показатели пожарной опасности:
· группа горючести - Г 4 по ГОСТ 30244;
· группа воспламеняемости - В 3 по ГОСТ 30402;
· группа   распространения   пламени   -   ПР   4   по   ГОСТ   30444
(ГОСТ Р 51032).
2.2. При производстве "Новопласта" применяются нефтяные кровельные битумы по ГОСТ 9548, атактический или изотактический полипропилен,
доломитовый наполнитель и посыпочные материалы.
2.3. Битумы нефтяные кровельные являются горючими веществами с
температурой вспышки не ниже 240 °С. Минимальная температура самовоспламенения - 300 °С.
По степени воздействия на организм человека битумы относятся к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Пары расплавленного битума обладают умеренным раздражающим действием на слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Предельно допустимая концентрация паров нефтяных битумов принята по алифатическим углеводородам Ci-Сю (в пересчете на С) и составляет 300 мг / м3. Содержание паров углеводородов в воздушной среде определяют газохроматографическим методом.
2.4.
Атактический и изотактический полипропилен не взрывоопасен,
горит только при контакте с открытым огнем. Температура воспламенения
атактического полипропилена 270 °С, изотактического - 325 °С, температура
самовоспламенения 400 °С. При нагревании полипропилена в процессе работы при температуре выше 150 °С возможно выделение в воздух летучих продуктов термодеструкции, содержащих формальдегид, ацетальдегид и окись
углерода. Формальдегид обладает раздражающим и общетоксическим дей​ствием, ПДК в воздухе рабочей зоны - 0,5 мг / м3, II класс опасности. Ацетальдегид обладает раздражающим действием на слизистую оболочку, вызы​вает кашель, бронхиты, ПДК в воздухе рабочей зоны - 5 мг / м3, Ш класс опасности. Оксид углерода вызывает удушье, поражает нервную систему, ПДК в воздухе рабочей зоны - 20 мг / м3, IY класс опасности.
2.5. Доломитовый наполнитель относится к группе негорючих материалов. ПДК доломитовой пыли в воздухе рабочей зоны - 6 мг / м3, IY класс
опасности.
2.6. Посыпочные материалы (крупнозернистая посыпка, песок) относятся к группе негорючих материалов. ПДК в воздухе рабочей зоны для
крупнозернистой посыпки - 2,1 мг / м3, III класс опасности, для песка -
1 мг / м3, III класс опасности.

2.7. При производстве "Новопласта" необходимо соблюдать требова​ния ГОСТ 12.1.005 и "Правил техники безопасности и производственной са​нитарии промышленности строительных материалов", ч.ч. 1,2, М., 1987.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций.
2.8.
Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны
при производстве "Новопласта" проводится по следующим методикам, утвержденным Минздравом: углеводороды МУ № 1492-76; пыль (доломит,
крупнозернистая посыпка, песок) -МУ 1-5 № 1719-77, оксид углерода-
МУ 1-5 "№ 1647-77, формальдегид - ТУ 122-1/202, ацетальдегид - ТУ 789-
69.
2.9.
Контроль за содержанием вредных веществ в рабочей зоне должен
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и проводиться
производственными лабораториями в объеме, согласованном с территориальными органами Государственного санитарного надзора.
2.10. С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами
вредных веществ должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.
2.11. Цехи по производству "Новопласта" должны быть оборудованы
общеобменной приточно - вытяжной вентиляцией, отвечающей требованиям
ГОСТ 12.4.021.
Местные отсосы должны быть установлены в местах растаривания и загрузки сыпучих компонентов и над всеми узлами линии, где выделяются вредные вещества.
Все возможные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух должны быть оснащены газопылеулавливающими установками.
2.12.
Общие требования безопасности к конструкции агрегата должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.
2.13.
Уровень   шума  должен   соответствовать  требованиям   ГОСТ
12.1.003, уровень искусственной освещенности - по СНиП 23-05, микроклимат-ГОСТ 12.1.005, вибрация-ГОСТ 12.1.012.
2.14.
При производстве "Новопласта" все порошкообразные компоненты, поступающие на завод россыпью, должны храниться в металлических
емкостях с закрывающимися крышками, поступающие в мешках - в сухих
закрытых помещениях в штабелях; пневмопроводы и трубопроводы подачи
компонентов должны быть герметичны.
2.15.
Лица, занятые на производстве "Новопласта", должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с
Типовыми нормами, утвержденными в установленном порядке и ГОСТ
12.4.011, для защиты органов дыхания - респираторами типа "Лепесток",
Ф - 62 Ш, РУ - 60 М и другими, отвечающими требованиями ГОСТ 1.4.041;
для защиты кожи - пастами или мазями типа силиконовых, ПМ - 1, ХИОТ
БГ и другими, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.068, рукавицами и мы
лом; для зашиты глаз - защитными очками, отвечающими требованиям
ГОСТ 12.4.153.
В цехах должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.
2.16.
Лица, занятые на производстве "Новопласта", должны проходить
при приеме на работу и периодически медицинский осмотр в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности
Российской федерации № 90 от 14 марта 1996 г., специальный инструктаж по
технике безопасности и обучаться согласно ГОСТ 12.0.004.
2.17. В случае загорания битума, полимера, вяжущего или "Новопла
ста" следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или
пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки,
воду со смачивателем.
2.18. Утилизация отходов при производстве "Новопласта" должна про
водиться по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора на основании разработанных и утвержденных норм ПДВ, ПДС и инвентаризации от
ходов.
2.19.
При погрузочно - разгрузочных работах должны соблюдаться
требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки "Новопласта" - по ГОСТ 30547. Размер партии
устанавливается в количестве не более 3200 рулонов.
3.2. Определение водопоглощения, водонепроницаемости при давлении не менее 0,01 МПа (0,1 кгс / см3) и температуры хрупкости вяжущего
проводят при изменении сырьевых компонентов, но не реже одного раза в
полугодие.
Определение водонепроницаемости при давлении не менее 0,2 МПа
(2,0 кгс/см2) проводят при использовании материала для гидроизоляции по требованию потребителя.
3.3.
Каждая партия "Новопласта"должна сопровождаться паспортом, в
котором указывают:
· наименование предприятия - изготовителя или его товарный знак;
· наименование материала и его условное обозначение;
· номер партии и дату изготовления;
· количество рулонов и м2 материала;
-
результаты испытаний или знак соответствия системы сертификации.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Методы испытаний "Новопласта" - по ГОСТ 2678 со следующими дополнениями:
-
определение разрывной силы при растяжении проводят на образцах
размерами (300х50)±1 мм, длина рабочего участка образца - (200±1) мм, скорость перемещения подвижного захвата - (100±10) мм / мин;
- для "Новопласта" с полимерной пленкой перед проведением испытаний ее удаляют.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1.
Транспортирование "Новопласта" следует производить в крытых
транспортных средствах на поддонах в один ряд по высоте.
Допускается транспортирование поддонов с "Новопластом" в 2 ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.
По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность материала.
5.2.
Загрузка и перевозка "Новопласта" производятся в соответствии
с требованиями "Технических условий погрузки и крепления грузов", раздел
3, МПС, изд-во "Транспорт", М., 1988 г., "Правил перевозки грузов", ч. 1,
изд-во "Транспорт", М., 1983 г. и "Общих правил перевозки грузов автомобильным транспортом", Минавтотранс РФ, изд-во "Транспорт", М., 1984 г.
5.3.
Рулоны "Новопласта" должны храниться рассортированными по
маркам в вертикальном положении на поддонах в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Допускается кратковременное хранение поддонов с "Новопластом" в два ряда по высоте при соблюдении мер предосторожности, приведенных в п. 5.1. настоящих технических условий.
5.4.
"Новопласт" должен храниться в закрытом помещении или под навесом. Допускается кратковременное хранение "Новопласта" на открытой
площадке.
6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
6.1. "Новопласт" должен применяться в соответствии со СНиП 21-01, СНиП П-26, СНиП 3.04.01 и "Руководством по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов "Новопласт".
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие "Новопласта" требованиям
настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий
транспортирования и хранения, приведенных в разделе 5 настоящих технических условий.
7.2. Гарантийный срок хранения "Новопласта" 2 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения "Новопласт" должен быть 
проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий. В
случае соответствия материал может быть использован по назначению.
ПРИЛОЖЕНИЕ А Справочное КОДЫ ОКП МАРОК Новопласта
Марка Новопласта
Код ОКП
НовопластК
577445....

НовопластП
577445

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Справочное
Условные обозначения, расшифровка, назначения "Новопласта"
	Условное обозначение материала 
	Назначение 
	Тип основы 
	Вид посыпки или защитного слоя 
	Масса 1м2 в кг 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	ЭКП-3,5 ЭКП-4,0 ЭКП-4,5 ЭКП-5,0 
	Для верхнего слоя кровельно​го ковра 
	Полиэфирное нетканое по​лотно (Э) 
	Крупнозернистая посыпка (К) с лице​вой стороны и по​лимерная пленка с нижней стороны полотна (П) 
	3,5 4,0 4,5 5,0 

	ЭМП-3,0 ЭМП-4,0 
	Для нижних слоев кровель​ного ковра и гидроизоляции 
	Полиэфирное нетканое по​лотно (Э) 
	Мелкозернистая или пылевидная посып​ка (М) с лицевой стороны и полимер​ная пленка с ниж​ней стороны полот​на (П) 
	3,0 4,0 

	ЭПП-3,0 ЭПП-4,0 ЭПП-3,5 
	Для нижних слоев кровель​ного ковра и гидроизоляции 
	Полиэфирное нетканое по​лотно (Э) 
	Полимерная пленка с обеих сторон по​лотна (1111) 
	3,0 4,0
3,5 

	ЭММ -3,0 ЭММ -4,0 
	Для нижних слоев кровель​ного ковра и гидроизоляции 
	Полиэфирное нетканое по​лотно (Э) 
	Мелкозернистая или пылевидная посып​ка с обеих сторон полотна (ММ) 
	з,о
4,0 


	1
	2 
	3 
	4 
	5 

	ХМП-3,0 ХМП-4,0 
	Для нижних слоев кровель​ного ковра и гидроизоляции 
	Стеклохолст (X)
	Мелкозернистая или пылевидная посып​ка (М) с лицевой стороны и полимер​ная пленка с ниж​ней стороны полот​на (П) 
	3,0 4,0 

	ХПП-3,0 ХГШ-4,0 
	Для нижних слоев кровель​ного ковра и гидроизоляции 
	Стеклохолст (X)
	Полимерная пленка с обеих сторон по​лотна (1111) 
	3,0 

4,0 

	ТКП-4,0 ТКП-4,5 ТКП-5,0 
	Для верхнего слоя кровельно​го ковра 
	Стеклоткань (Т)
	Крупнозернистая посыпка (К) с лице​вой стороны и по​лимерная пленка с нижней стороны полотна (П) 
	4,0 4,5 5,0 

	ТКМ-4,0 ТКМ-5,0 
	Для верхнего слоя кровельно​го ковра 
	Стеклоткань (Т)
	Крупнозернистая посыпка (К) с лице​вой стороны и мел​козернистая посып​ка с нижней сторо​ны (М) 
	4,0 5,0 

	ТМП - 3,0 ТМП-4,0 
	Для нижних слоев кровель​ного ковра и гидроизоляции 
	Стеклоткань (Т)
	Мелкозернистая или пылевидная посып​ка (М) с лицевой стороны и полимер​ная пленка с ниж​ней стороны полот​на (П) 
	3,0 4,0 

	ТПП-3,0 ШП-4,0 
	Для нижних слоев кровель​ного ковра и гидроизоляции 
	Стеклоткань (Т)
	Полимерная пленка с обеих сторон по​лотна (ПП) 
	3,0 4,0 


	ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОК 
	УМЕНТЫ 

	Обозначение документа, на который дана ссылка 
	Номер раздела, подраз​дела, пункта, подпункта, приложения настоящих технических условий, в котором дана ссылка 

	1 
	2 

	ГОСТ 12.0.004-90 
	2.16 

	ГОСТ 12.1.003-83 
	2.13 

	ГОСТ 12.1.005-88 
	2.7,2.9,2.13 

	ГОСТ 12. 1.007-76 
	2.3 

	ГОСТ 12.1.012-90 
	2.13 

	ГОСТ 12.2.003-91 
	2.12 

	ГОСТ 12.3.009-76 
	2.19 

	ГОСТ 12.4.01 1-89 
	2.15     , 

	ГОСТ 12.4.013-85 
	2.15 

	ГОСТ 12.4.021-75 
	2.11 

	ГОСТ 12.4.041-89 
	2.15 

	ГОСТ 12.4.068-79 
	2.15 

	ГОСТ 12.4. 153 
	2.15 

	ГОСТ 17.2.3.02-78 
	2.10 

	ГОСТ 2678-94 
	4.1 

	ГОСТ 9548-74 
	2.2 

	ГОСТ 14192-96 
	1.4.1 

	ГОСТ 30244-94 
	2.1 

	ГОСТ 30402-96 
	2.1 

	ГОСТ 30444-97 (ГОСТ Р 51032-97) 
	2.1 

	ГОСТ 30547-97 
	1.2,1.3.2,3.1 

	СНиП 23-01-99 Строительная климатология 
	вводная часть 

	СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и со​оружений 
	6.1 

	СНиП П-26-76 Кровли. Нормы проектирования 
	6.1 

	СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные по​крытия 
	6.1 

	СНиП 5-05-95 Естественное и искусственное осве​щение 
	2.13 


