BauderTHERMOFIN.

BauderTHERMOFIN полотно может быть использована для устройства кровли, как механическим способом, так и с применением балласта. Широкий диапазон температуры сварки делает монтаж мембраны быстрым и надежным. Экологические свойства, благодаря основному материалу-полиолефину, превосходны: продукция не содержат растворителей, тяжелых металлов, хора и других галогенов.

Кровельная мембрана из высококачественного полиолефина с армирующей сердцевиной из стекловолокна надежно наплавляется при незначительных затратах энергии (350-460 °C горячего воздуха). Полиолефин (FPO) также характеризуют высокая долговечность и неизменные функциональные свойства на протяжении всего срока службы. Пленка Баудер Термофин – полимерный кровельный материал для широкого применения, экологически чист, поддается вторичной переработке.

BauderTHERMOFIN как полимерное кровельное полотно устанавливает новые масштабы в удобстве укладки и экологичности гидроизоляции. Универсальное применение - может быть использована для устройства кровли, как механическим способом, так и с применением балласта. Широкий диапазон температуры сварки делает монтаж мембраны быстрым и надежным. Экологические свойства, благодаря основному материалу-полиолефину, превосходны: продукция не содержат растворителей, тяжелых металлов, хора и других галогенов.

BauderTHERMOFIN F.

Эти кровельные пленки нового поколения производятся с применением современной экструзионной технологии и армируются стекловолокном. Свободная укладка со сваркой горячим воздухом по швам. Нейтрализация влияния ветра обеспечивается механическим креплением или с помощью балласта.

Размеры: ширина полотна  1,5 м, толщина 1,5/1,8/2,0 мм. Стандартный цвет верхней поверхности серебристосерый, нижней поверхности - черный.

## BauderTHERMOFIN F 15 / F18 / F20.

## ТПО мембрана, армированная стекловолокном. Применима универсально как механическим способом так и с применением балласта.

###### Технические данные:

|  | F 15 | F 18 | F 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | полиолефин-полипропилен |  |  |
| Цвет | серебристо-серый |  |  |
| Несущий слой | стекловолокно |  |  |
| Длина | 20 м | 20 м | 20 m |
| Ширина | 0,5 / 0,75 1,5 м | 0,5 / 0,75 1,5 м | 0,5 / 0,75 1,5 м |
| Толщина | 1,5 мм | 1,8 мм | 2,0мм |
| Нормы отгрузки | 16 рул./поддон | 16 рул./поддон | 14 рул./поддон |

## BauderTHERMOFIN F TL.

Гидроизоляционная пленка из полиолефина без наполнителей.

###### Технические данные:

| BauderTHERMOFIN | F TL |
| --- | --- |
| Материал | полиолефин-полипропилен |
| Цвет | серебристо-серый |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 0,5 / 1,5 м |
| Толщина | 1,5 мм |