ТРО Sure-Weld.

Термопластичная мембрана ТПО Sure-Weld производства фирмы Карлайл состоит из трех компонентов: 1-ый - полимерный, 2-ой - прочная полиэстровая армирующая сетка и 3-ий - (верхний) наиболее плотный, представляет собой смесь полиолефинов. Поскольку верхний слой является наиболее важным компонентом мембраны, обеспечивающим длительную эксплуатацию, Карлайл производит мембрану ТПО с лидирующими показателями по толщине и гладкости верхнего слоя над армирующей сеткой. Гладкая поверхность позволяет значительно снизить загрязнение материала и развитие бактерий.

Размеры мембраны.

Мембрана производится шириной 2,44 м, 3,05 м и 3,7 м и длиной 30.5 м; мембрана ТПО имеет толщину 1,14 мм, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0мм. (супер плотная).

Цвета: белый, серый и бежевый, но цветовая гамма может варьироваться по желанию клиента. Белая мембрана TPO маркирована знаком EPA/DOE фирмы Energy Star, что означает устойчивость данной мембраны к солнечному и тепловому излучениям. Мембрана превосходит требования Energy Star, по светоотражению и теплопоглощению, что приводит к значительному снижению энергозатрат в ходе эксплуатации здания.

Окружающая среда.

Мембраны данного типа идеальны для объектов с повышенными экологическими требованиями, так как при их производстве не используются хлорсодержащие ингредиенты и какие-либо пластификаторы. Мембраны 100% утилизируемы.

Монтаж.

Системы горячего соединения легко монтируются сварным способом, при минимальных затратах труда и инструментов. Монтаж полотен мембраны ТПО осуществляется с высокой скоростью(3-5м/мин), при средней температуре воздуха. Монтаж механически закрепляемых кровельных систем следует начинать с крепления саморезами листов мембраны. Мембрана ТПО закрепляется механически через утеплитель, с использованием саморезов. Мембраны соединяются внахлест при помощи сварки горячим воздухом. Монтаж полностью приклеиваемых систем ТПО также начинается с крепления утеплителя к основанию. при помощи саморезов. Затем мембрана и основание покрываются монтажным клеем ТПО с последующим приклеиванием мембраны к основанию. Швы свариваются.

Одним из самых больших капиталовложений компании «Carlisle SynTec Inc.» за последние годы стало открытие 2-х заводов по производству мембран ТПО-материала нового поколения в Солт Лэйк -Сити и Сенатобии (США).

Термопластичная полиолефиновая мембрана (ТПО) является мировым лидером среди кровельных материалов по ежегодным темпам увеличения продаж, благодаря своим феноменальным физическим характеристикам:

- в мембранах ТПО сочетается эластичность мембран ЕРDM и возможность сварки полотен горячим воздухом, характерной для ПВХ мембран;

- мембраны TPO не содержат пластификаторов, хлоридов и др. летучих компонентов, вредных для окружающей среды и влияющих на долговечность материала;

- благодаря армирующей основе из полиэстра мембрана ТПО имеет очень высокие физико-механические свойства: долговечность, стойкость к разрушению, прочность на разрыв, прокол и истирание;

- мембрана ТПО имеет исключительную стойкость к ультрафиолету и озону;

- для мембран ТПО характерен широкий диапазон температур монтажа и эксплуатации. Высокая эластичность материала дает возможность монтажа в зимних условиях.

# Мембрана TPO (ТПО) «Carlisle» толщ.1.14, 1.52мм.

| Физические свойства | Методика испытаний | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Допуск по толщине,% | ASTM D 751 | +/-10 |
| Толщина защитного слоя, мм | ASTM D 4637 визуальный метод | 0.4(±10%) |
| Способность к солнечному отражению (альбедо х 100),% | Спектрический отражатель | Белый-мин.75 Бежевый-мин.65 |
| Прочноcть на разрыв, миним.,Н (фунт-сила/дюйм) | ASTM D 751 | 225(1000) |
| Критическое удлинение,миним.(для армирующего слоя) ,% | ASTM D 751 | 30 |
| Сопротивление надрыву миним.,Н/м (фунт-сила/дюйм) | ASTM D 751 | 55(245) |
| Прочность швов, кН/м | ASTM D 1816 | мин.25 |
| Изменение линейного размера, % | ASTM D 1204 | -0.5 |
| Устойчивость к воздействию озона:* 168 часов при 40 град.С(104 град.F) и концентрации озона -100 частей/миллиард. Растяжение 50% | ASTM D 1149 | Трещин нет |
| Темпер. хрупкости, макс. град.С (гр.F)* | ASTM D 2137 | -50 (-46) |
| Устойчивость к поглощению воды:* Изменение массы после 7-дневного погружения при 70 град.С (158 град.F), макс.% | ASTM D 471 | +2.0 |
| Паропроницаемость*, макс. г/кв.м/24 часа | ASTM E 96 (метод В или BW) | 0.05 |
| Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения* Облучение ксеноновой лампой в течение 8000 часов при 80 град.С (176град.F) | ASTM G 155 | Глубоких и поверхностных трещин нет |
| Сопротивление прокалыванию, Н | FTM 101C, метод 2031 | 1330 |