Superseal (Суперсил)
Varnamo EPDM Superseal (Суперсил) представляет собой двухслойную полимерную мембрану черного цвета из искусственного каучука (сополимер этилена, пропилена и диенового мономера) на полиэфирной основе. Материал предназначен для использования в качестве кровельного и гидроизоляционного материала на всех видах кровель и других объектах.

Благодаря наличию полиэфирной основы может применяться на плоских кровлях в качестве финишного эксплуатируемого слоя, позволяет использовать для установки все варианты механического крепления, приклеивания, в том числе и на горячий битум. Добавление такого компонента как слой полиэфирного волокна позволяет достичь более стабильного и ровного положения мембраны на кровле, значительно улучшает механическую прочность материала на разрыв и прокол.

Благодаря наличию уникального края Thermobond мембраны свариваются между собой с помощью аппаратов сварки горячим воздухом типа Ляйстер, что существенно облегчает и ускоряет процесс монтажа кровли. Мембрана поставляется вместе с целой системой аксессуаров на основе технологии Thermobond. Толщина мембраны может быть 2,1 мм, 2,25 мм, 2,5 мм, длина рулона 20 м ширина 0,69 м, 1,34 м, 1,74 м.

Varnamo EPDM Superseal (Суперсил) является абсолютно экологически безопасным материалом. Это достигается применением в мембране химически стабильных материалов (EPDM и полиэфирное волокно) и отсутствием вредных для окружающей среды и здоровья человека добавок.

EPDM известен как один из самых долговечных полимеров. Может служить без признаков старения до 50 лет. Долговечность EPDM проверена временем. Технология укладки EPDM мембран разработана с учетом мельчайших деталей. В комплекте EPDM материалов предусмотрены детали для дополнительной гидроизоляции сложных участков: герметики, крепеж для примыканий, хомуты для труб, готовые внешние и внутренние углы.
Технические характеристики

	Условная прочность, МПа
	9,98

	Относительное удлинение, %
	> 400

	Водопоглощение, %
	0,15

	Прочность на разрыв, кН/м
	48,1

	Гибкость на стержне d=5 , °С
	- 63

	Стабильность размеров %
	0,13

	Толщина, мм
	2,1; 2,25; 2,50

	Вес, кг/м²
	1,6

	Цвет
	Черный,белый

	Состояние
	Вулканизированная, с краем Thermobond


Мембрана Суперсил представляет собой битумостойкую комбинированную с полиэстеровым слоем мембрану EPDM со свариваемым краем Termobond. Благодаря применению армирующего слоя из полиэстера мембрана может механически закрепляться к основанию обычными кровельными дюбелями. Мембрана может быть использована на любом основании, включая старые битумные кровли.

Сваривание стыков производится внахлест обычными аппаратами сварки горячим воздухом, обработка всех деталей кровли и соединений производится также по технологии Termobond с использованием стандартных фенов и сварочных аппаратов. Мембрана устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, является химически стабильной, срок эксплуатации такой мембраны более 30 лет. После многих лет эксплуатации материал не обнаруживает каких-либо признаков усадки, потрескивания, размягчения, хрупкости.

Суперсил устанавливается тщательно обученными авторизованными подрядчиками, на кровлю выдаются комплексные гарантии. Благодаря использованию запатентованной технологии Termobond установка мембраны, устройство швов и примыканий производится с помощью аппаратов сварки горячим воздухом, что существенно сокращает трудозатраты и позволяет унифицировать и упростить процесс установки.

Хороший выбор для окружающей среды

Суперсил - высокоэкологичная система. При эксплуатации и установке мембраны не используются вредные для окружающей среды материалы. Мембрана является химически стабильным материалом. Мембрана не содержит опасных компонентов, которые бы испарялись во время ее эксплуатации и загрязняли окружающую среду.

Суперсил для любой кровли

	Система Суперсил механическое крепление

Для легких конструкций: дерево, облегченный бетон.

Система Суперсил на горячий битум

Все виды основания, включая старые битумные кровли.

Система Суперсил клеевая

Мембрана частично приклеена холодным клеем. 

Отлично подходит для старой битумной кровли и бетонного основания.

Система Суперсил балластная

Мембрана свободно уложена и покрыта гравием или другим балластом. Подходит для тяжелых оснований.


	[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]






Технология герметизации стыков горячим воздухом Thermobond

Thermоbond - это уникальная технология герметизации стыков горячим воздухом, позволяющая создать при помощи горячего воздуха из электрических сварочных машин единое прочное покрытие. Не требуется открытое пламя, клей или соединительные полосы, только лишь электрические сварочные машины.

Полностью разработанное комплексное инженерное решение кровельной системы Система Суперсил включает все детали и компоненты для водонепроницаемой кровли - от водоотводов до механических креплений или клея для различных типов основания.
