Мастичные полимерные системы Гипердесмо®
[image: image1.wmf] 

 

ООО 

«Медиса»

 

Москва

 

Университетский 

проспект, 5

 

тел: (495) 787

-

0341

 

(многоканальный)

 

e

-

mail

: 

 

info

@

tempstroy

.

ru

 

www

.

tempstroy

.

ru

 

www

.

stroy

-

mag

.

ru

 

www.alchimica.ru

 

 

 

Защита утеплителей из пенополиуретана
Утеплители из пенополиуретанов (ППУ-утеплители) обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами. Изготавливаются как в заводских условиях (плиты, скорлупы, фигурные изделия), так и путем напыления непосредственно на объектах с помощью специального оборудования. Существенный недостаток таких утеплителей – низкая стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Поэтому при эксплуатации на открытых участках требуют специальной защиты и дополнительной гидроизоляции. Для этих целей прекрасно зарекомендовали себя покрытия из полимерных мастик Гипердесмо® и Гипердесмо-LV®. Мастики легко наносятся на шероховатую поверхность ППУ-утеплителя и после полимеризации образуют прочное эластичное бесшовное покрытие, обладающее отличными защитными и гидроизоляционными свойствами, обеспечивая эффективную и долговременную защиту. Опыт применения на Российском рынке – 10 лет во всех климатических зонах, включая районы Заполярья. По заключению ЦНИИПромзданий прогнозируемый срок службы на кровлях - не менее 25 лет. 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

· кровли,

· трубопроводы,

· фасады. 

ДОСТОИНСТВА:

· Очень высокая адгезия к пенополиуретану. При нанесении не требуется применения специальных праймеров. Идеально подходят в качестве праймера под полимочевину.

· Высокие механические характеристики  (эластичность, прочность, твердость).

· Отличные гидроизоляционные свойства. Мастики применяются даже для гидроизоляционных финишных покрытий в бассейнах.

· Широкий диапазон эксплуатационных температур. Покрытия сохраняют эластичность при температурах от –50 до + 90 град.С. Выдерживают кратковременный нагрев до 250 град.С.

· Хорошая химстойкость. Покрытия выдерживают долговременное воздействие 10% растворов кислот и щелочей. Обладают стойкостью к концентрированным солевым растворам, бензину и маслам.

· Высокое значение сухого остатка. Практически не дают усадки после нанесения.

· Легкость нанесения. Покрытия повторяют все неровности поверхности утеплителей
· Простая и эффективная система контроля качества при нанесении. Мастики наносятся в 2 слоя контрастных цветов, что позволяет легко (чисто визуально)  контролировать качество, равномерность и толщину слоя при нанесении мастики. Это позволяет также снизить расход материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЙ:

	Мастика
	Гипердесмо®
	Гипердесмо-LV®

	Температура эксплуатации
	-50(С - +90(С
	-50(С - +90(С

	Максимальная кратковременная температура
	+250(С
	+200(С

	Твердость по Шору А
	( 70 ед.
	( 70 ед.

	Прочность на растяжение
	55 кг/см2
	80 кг/см2

	Эластичность (удлинение до разрыва)
	( 600 %
	( 500 %

	Эластичность (удлинение до разрыва) при -25°С
	500 %
	450 %

	Остаточная деформация после удлинения на 300 %
	( 3 %
	( 3 %

	Паропроницаемость
	0,8 г/м2/ч
	0,8 г/м2/ч

	Адгезия к ППУ
	( 40 кг/см2
	( 40 кг/см2

	Тест на ускоренное старение
	( 2000 ч
	( 2000 ч


ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ: белый, серый, красный зеленый

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание перед нанесением не требует специальной подготовки. Поверхность должна быть сухой и чистой, без грязи и следов масел. При наличии на поверхности трещин их следует заделать полиуретановым герметиком Рабберфлекс®.
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

 Непосредственно перед нанесением мастику следует перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером (150 – 200 об/мин) со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм). При необходимости для снижения вязкости мастику можно разбавить ксилолом на 5-10% (при ручном нанесении) и до 20% (при механическом нанесении). В холодную погоду мастику перед нанесением следует выдержать в теплом помещении или нагреть в водяной бане.

Для ускорения процесса полимеризации (особенно при выполнении работ в холодное время года) в мастику перед размешиванием можно добавить Акселератор. 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ

Мастику можно наносить как по свежеуложенному ППУ, так и по старому утеплителю (через несколько лет после укладки). По свежеуложенному ППУ оптимальными сроками нанесения являются 2 – 5 дней после напыления утеплителя. При более раннем нанесении в ППУ еще может сохраниться остаточная влага, при более позднем нанесении  поверхность может загрязниться и потребуется ее очистка.  При нанесении мастики по старому утеплителю поверхность следует тщательно очистить от загрязнения и обдуть сжатым воздухом для удаления отслоившихся чешуек пенополиуретана, которые образовались из-за разрушения под воздействием ультрафиолета и влаги.

Наносить мастика на ППУ можно либо вручную короткошерстными валиками из синтетических материалов (поролоновые не применять), либо механически – аппаратами безвоздушного напыления. При любом способе нанесения мастика наносится в 2 слоя контрастных цветов с расходом 0,5 – 0,7 кг/м2 на каждый слой. Оптимальный интервал времени между нанесением 1 и 2 слоя составляет 6-24 часа (при температуре 200 С и относительной влажности 50%). Полностью мастика полимеризуется через 7 суток. Для механического нанесения предпочтительнее использовать мастику Гипердесмо-LV®, имеющую более низкую вязкость. Более подробные рекомендации по нанесению мастики аппаратами безвоздушного напыления могут быть высланы дополнительно.

Информация о свойствах и характеристиках материалов Гипердесмо®, Гипердесмо-LV®,  Аквадюр®, Рабберфлекс®, Акселератор содержится в описаниях на эти материалы.

При нанесении мастики механическим способом следует запросить специальный документ «Рекомендации по механическому нанесению мастики Гипердесмо®», который содержит подробную информацию по выбору оборудования и технологии нанесения.
� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  
ООО Медиса: Москва, Университетский проспект 5,

тел/факс:(495)787-0341 (многоканальный), e-mail: info@tempstroy.ru, http://www.tempstroy.ru

[image: image2.wmf] 

 

ООО 

«Медиса»

 

Москва

 

Университетский 

проспект, 5

 

тел: (495) 787

-

0341

 

(многоканальный)

 

e

-

mail

: 

 

info

@

tempstroy

.

ru

 

www

.

tempstroy

.

ru

 

www

.

stroy

-

mag

.

ru

 

www.alchimica.ru

 

 

 

_1319892937.doc




ООО «Медиса»



Москва



Университетский проспект, 5



тел: (495) 787-0341



(многоканальный)



e-mail: 



� HYPERLINK "mailto:info@tempstroy.ru" �info@tempstroy.ru�



� HYPERLINK "http://www.tempstroy.ru" �www.tempstroy.ru�



� HYPERLINK "http://www.stroy-mag.ru" �www.stroy-mag.ru�



� HYPERLINK "http://www.alchimica.ru" �www.alchimica.ru�














































