FATRAFOL-S.

Кровельная гидроизоляционная система FATRAFOL-S предназначена для создания мембранных кровельных покрытий всех типов зданий с плоскими и наклонными крышами при строительстве жилых, общественных, административных, промышленных, сельскохозяйственных, спортивных и иных зданий. Рекомендуется для всех конструктивных решений, т.е. Для крыш с одинарным и двойным покрытием, вентилируемых и невентилируемых, с теплоизоляционным слоем под и над кровельным покрытием, скатных и не скатных, предназначенных для хождения и проезда транспорта, со слоем сыпучего каменного материала или грунта, с посадкой растительности, с орошением и т.п.

Кровельный материал системы FATRAFOL-S, в зависимости от типа мембраны, может укладываться на все обычные основания как на новостройках, так и при ремонтах, реконструкциях и модернизациях ранее возведённых объектов.

Применяемое кровельное покрытие не нуждается уходе и характеризуется длительным сроком службы.

Преимущества:

- исключительная стойкость к атмосферным воздействиям

- структурная прочность и стойкость к механической нагрузке

- очень хорошая химическая стойкость к агрессивному воздействию атмосферы

- высокая проницаемость водяных паров

- тойкость к прорастанию корней растений

- исключительная свариваемость мембраны

- минимальная пригрузка несущей конструкции кровли

- минимальная пожарная нагрузка на объект

- гигиеническая и экологическая безвредность.

FATRAFOL 804 представляет собой гомогенную кровельную неармированную гидроизоляционную мембрану из ПВХ-П, изготовленную прокаткой и дублированием.

Мембрана FATRAFOL 804 предназначена как дополнение к кровельным мембранам FATRAFOL прежде всегo для расчлененных поверхностей крыш и обработки деталей. Исключительная растяжимость материала и его способность принимать форму предоставляют возможность несложного и быстрого выполнения изоляции самых расчлененных поверхностей, решение температурно-расширительных швов и подобным способом нагружаемых мест сооружения, где можно успешно использовать растяжимость данной гомогенной мембраны величиной свыше 200 %.

| FATRAFOL 804 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина | мм | 1,50 | 2,00 |
| Ширина | мм | 1300 | 1200 |
| Вес в кг на м2 | kг·м-2 | 1,90 | 2,54 |
| Длина мембраны в рулоне | м | 20 | 15 |
|  | м2 | 26 | 18 |
| Цвет |  | светло-серая,тмаво-серая, красная, синяя, зелёная |  |

FATRAFOL 807 представляет собой кровельную гидроизоляционную мембрану из ПВХ-П, изготовленную прокаткой и дублированием, имеющую с нижней стороны подкладку из нетканого текстильного материала.

Мембрана FATRAFOL 807 предназначена прежде всего для ремонта асфальтовых покрытий с возможностью приклеивания к основанию асфальтом или полиуретановыми клеями. Применение данного типа мембраны является особо выгодным, если состав кровельного покрытия не предоставляет возможности ни механически закрепить мембрану , ни пригрузить ее. С нижней стороны мембрана имеет подкладку из нетканого текстильного материала, что предоставляет возможность ее укладки непосредственно на имеющиеся битумные или толевые основания, а также на теплоизоляцию из полистирольного пенопласта без дальнейших разделительных и защитных слоев.

| FATRAFOL 807 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина | мм | 1,5 |
| Ширина | мм | 1300 |
| Вес в кг на м2 | kг·м-2 | 2,3 |
| Длина мембраны в рулоне | м | 15,4 |
|  | м2 | 20 |
| Цвет |  | светло серая, тёмно серая, красная, голубая |

FATRAFOL 808 представляет собой кровельную гидроизоляционную мембрану из ПВХ-П, изготовленную прокаткой дублированием, имеющую с нижней стороны подкладку из нетканого текстильного материала

Мембрана FATRAFOL 808 предназначена для создания кровельных покрытий под нагружающим слоем плитки на подкладках или засыпкой сыпучим каменным материалом, под вегетационным многослойным покрытием крыш с озеленением и под теплоизоляционным слоем так наз. ”перевернутых крыш”. С учетом совершенной стойкости к прорастанию корней растений и отличной стойкости к воздействию почвенных микроорганизмов и плесени мембрана даже для зелёных крыш не нуждается в применении дополнительной изоляции.

| FATRAFOL 808 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина | мм | 1,20 |
| Ширина | мм | 1300 |
| Вес в кг на м2 | kг·м-2 | 1,82 |
| Длина мембраны в рулоне | м | 15,4 |
|  | м2 | 20 |
| Цвет |  | зелёная |

FATRAFOL 810 представляет собой кровельную гидроизоляционную мембрану из ПВХ-П, изготовленную прокаткой и дублированием, армированную полиэфирной сеткой.

Мембрана FATRAFOL 810 предназначена прежде всего для мембранных кровельных покрытий плоских крыш новостроек, механически прикрепленных к основанию, без нагружающего слоя. Армирование мембраны FATRAFOL 810 полиэфирной текстильной сеткой дает материалу высокую структурную прочность и обеспечивает ее хорошую размерную стабильность. Однослойные изоляционные системы на основе этой мембраны обеспечивают минимальную пригрузку несущей конструкции и находят свое применение прежде всего в случае крыш без возможности пригружения защитным или рабочим слоем.

|  |  | FATRAFOL 810 |  |  | FATRAFOL 810 AA | FATRAFOL 810 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина | мм | 1300 |  |  | 1300 | 2000 |  |
| Толщина | мм | 1,2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| Вес в кг на м2 | kг·м2 | 1,52 | 1,90 | 2,54 | 1,93 | 1,52 | 1,90 |
| Длина мембраны в рулоне | м | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 |
|  | м2 | 26 | 26 | 18 | 26 | 50 | 40 |
| Поведение при пожаре снаружи |  | BROOF(t1) |  |  | BROOF(t3) | BROOF(t1) |  |
| Цвет |  | светло серая, тёмно серая, красная, голубая, зелёная |  |  | светло серая, тёмно серая | светло серая |  |

Fatrafol 812 – это многослойная кровельная гидроизоляционная мембрана из ПВХ- материала, изготовленная вальцеванием и ламинированием и армированная полиэфирной текстильной сеткой.

Мембрана Fatrafol 812 предназначена для выполнения однослойных кровельных покрытий плоских крыш, механически закреплённых к основанию, без применения нагрузочного слоя. Достигаемые пожарные технические параметры позволяют применение данной на стройках с повышенными противопожарными мерами.

| Основные данные |  | Единица измерения |  | Величины, узмеримые испытательной госкомиссией | Требование ČSN 64 6223 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| качество мембраны |  |  |  |  |  |
| Граница прочности при натягивании на разрыв |  | MPa |  | P 1280 N 1228 | ČSN EN ISO 13934-1 |
| Удельное растяжение при разрыве |  | % |  | P 20,3 N 22,6 | ČSN EN ISO 13934-1 |
| Стабильность размеров (80 °C, 6 часов) |  | % |  | P -0,06 N -0,16 | ČSN 64 0610 |
| Прочность в продавливании |  | - |  | соответствует | соответствует |
| Сгибание при низких температурах (-20 °C) |  | - |  | без разрывов | без разрывов |
| Стойкость против прорастания корней |  | - |  | не прорастают | не прорастают |
| Стойкость при перфорации |  | - |  | соответствует | соответствует |
| Уровень горючести |  | - |  | C2 | C2 – средне горючее |
| Уровень сопротивления диффузии водных паров |  | 1 |  | 8 100 | maкс. 30 000 |
| Уровень сопротивления диффузии водных паров |  | 1 |  | 13 600 | maкс. 30 000 1) |
| Границы температур для монтажа |  | °C |  | -5 до +40 | - |
| Границы температур для работы |  | °C |  | -30 до +80 | - |
| Устойчивость против града |  | - |  | соответствует 1) | соответствует 2) |
| Размер мембраны |  |  |  | FATRAFOL 812 | FATRAFOL 812/H |
| Толщина |  |  | mm | 1,5 | 1,7 |
| Ширина |  |  | mm | 1300 | 1300 |
| Вес в кг на м2 |  |  | kg·m-2 | 2,08 | 2,36 |
| Упаковка |  |  |  |  |  |
| Длина мембраны в рулоне |  |  | m | 20 | 20 |
|  |  |  | m2 | 26 | 26 |
| Кол-во рулонов на поддоне | блок |  | ks | 19 | 19 |
|  | пирамида |  | ks | 15 | 15 |
| ЦВЕТ |  |  |  | белая |  |

1) требования и измеренные величины по нормативам DIN 16 730 и 16 734

2) требования нормативов SIA 280

FATRAFOL 814 представляет собой многослойную гидроизоляционную мембрану из пластифицированного ПВХ, изготовленную методом каландрирования, со встроенным стеклянным войлоком.

Мембрана FATRAFOL 814 предназначена для выполнения гидроизоляции террас жилых домов и балконов как верхний ходовой слой. Мембрана далее подходит для создания тротуаров на плоскух крышах, изолированных мембранами FATRAFOL.

Мембрана FATRAFOL 814 укладывают большей частью впритык. Края ленты при соединяет водонепроницаемо посредством сварки горячим воздухом к ленте вспомогательной мембраны, прикрепленной к стабильной части грунта с помощью специальных анкерных элементов. Метод анкеровки необходимо для конкретного применения разработать так, чтобы мембрана была фиксирована против изменений формы и засасывания ветра.

Окончание мембраны рядом со стеной или на крае крыши производят посредством приваривания мембраны и профилям из листового металла со слоем пластика. При применении мембраны для тротуаров ленту приваривают горячим воздухом к готовому покрытию кровли из мембраны FATRAFOL. Края и места соединения лент заливают материалом З-01 цвета мембраны.

| FATRAFOL 814 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина |  | мм | 2,50 |
| Ширина |  | мм | 1000 |
| Вес в кг на м2 |  | kг·м-2 | 3,13 |
| Длина мембраны в рулоне |  | м | 12 |
|  |  | м2 | 12 |
| Колко рулонов на поддоне | блок |  | 19 |
|  | пирамида |  | 15 |
| Цвет |  |  | светло серая, тёмно серая, зелёная |