FLAGON SR
                                                                                  www.flag-east.ru
	СОСТАВ
Полимерная мембрана из пластифицированного ПВХ произведена методом послойного литья. Изготовлена из слоёв пластизоля с различными химико-физическими свойствами и армирована полиэстеровой сеткой.
СВОЙСТВА
· устойчива к напряжению от ветровой нагрузки;

· высокоустойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам;

· имеет высокую механическую прочность;

· нечувствительна к циклам замерзания-оттаивания;

· устойчива к проколам;
· возможен цвет из палитры RAL для соответствия ландшафту или замыслу архитектора.
	К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА
Герметизирующий слой изготовлен из ПВХ-П полимерной мембраны FLAGON SR толщиной ... мм, с физико-механическими свойствами, приведёнными ниже. Мембрана изготовлена методом послойного литья на заводе, сертифицированном на соответствие стандарту ISO 9001.
Мембрана армирована полиэстеровой сеткой. Сигнальный слой составляет менее 25% от массы материала. Мембрана устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам.
Монтаж осуществляется подрядчиком, одобренным Flag S.p.A. Аксессуары также одобрены Flag S.p.A. Мембрана и аксессуары имеют полный комплект российских сертификатов.


	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	
	
	
	
	
	
	Метод тестирования

	Толщина
	мм
	1,2
	1,5
	1,8
	2,0
	2,4
	DIN 53353

	Масса
	кг/м2
	1,50 ± 5%
	1,80 ± 5%
	2,15 ± 5%
	2,40 ± 5%
	2,90 ± 5%
	DIN 53352

	Предел прочности на разрыв
(тест на прямоугольном образце)
· вдоль

· поперёк
	Н/5см
	≥ 1100
1278 ± 31,4
1285 ± 29,8
	≥ 1100

1296 ± 32,1
1267 ± 27,4
	≥ 1100

1306 ± 30,8
1281 ± 25,7
	≥ 1100

1292 ± 30,2
1269 ± 26,1
	≥ 1100

1278 ± 28,9
1305 ± 26,8
	DIN 16726-5.6.1 C-VI

	Относительное удлинение до разрыва
(тест на прямоугольном образце)
· вдоль
· поперёк
	%
	≥ 15
20 ± 0,5
20 ± 0,5
	≥ 15
20 ± 0,5
20 ± 0,48
	≥ 15
20 ± 0,5
20 ± 0,45
	≥ 15
20 ± 0,5
20 ± 0,5
	≥ 15
20 ± 0,5
20 ± 0,5
	DIN 16726-5.6.1 C-VI

	Сопротивление при разрыве
	Н
	≥ 200
	≥ 200
	≥ 200
	≥ 200
	≥ 200
	DIN 53363

	Сопротивление проколу
	мм
	≥ 450
	≥ 800
	≥ 900
	≥ 1000
	≥ 1500
	DIN 16726-5.12

	Гибкость при низкой температуре
	0C
	≤ -35
	≤ -35
	≤ -35
	≤ -35
	≤ -35
	На брусе 5 мм

	Устойчивость к гидростатическому давлению (24 часа при 2 бар)
	
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	DIN 16726-5.11

	Относительное изменение линейных размеров после 6 часов при 80 0C
	%
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	DIN 16726-5.13.1

	Устойчивость к искусственному выветриванию
	
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	DIN 16726-5.17

	Устойчивость к прорастанию корней
	
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	DIN 4062

	Устойчивость к граду на жёстком основании
	м/с
	≥ 23
	≥ 23
	≥ 23
	≥ 23
	≥ 23
	SIA 280/9

	Термостарение на воздухе: потеря массы после 56 дней при 80 0C
	%
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	DIN 16726-5.13.3


	ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА

	Толщина
	мм
	1,2
	1,5
	1,8
	2,0
	2,4
	

	Ширина
	м
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	

	Длина
	м
	25 
	20
	20
	20
	20
	

	Цвет
	светло-серый


Благодаря её составу, к мембране FLAGON SR не предъявляются требования, установленные правилами для опасных материалов EEC 79/831. Для утилизации мы рекомендуем отправлять её на санкционированное захоронение отходов или мусоросжигательный завод, укомплектованный накопителем для остатков горения и системой дымоочистки.
[image: image1.png]FLAG




142115, Московская область, г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.15, тел. (495) 221-79-87, e-mail: info@flag-east.ru
