FLAGON EP/PR
                                                      www.flag-east.ru
	СОСТАВ
Полимерная мембрана из модифицированного термопластичного полиолефина (ТПО) произведена методом соэкструзии с армированием сеткой из полиэстера. Имеет двухцветную окраску (песочно-серый/чёрный). Верхний открытый песочно-серый слой характеризуется очень высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам, в то время как нижний чёрный слой устойчив к проколам.
СВОЙСТВА
· устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам;
· устойчива к напряжению от ветровой нагрузки;

· неподвержена гниению;

· устойчива к проколам и механическим воздействиям;

· приспосабливается к подвижкам конструкции;

· эластична при низких температурах;

· имеет превосходную свариваемость.
	К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА
Герметизирующий слой изготовлен из полимерной мембраны FLAGON EP/PR толщиной ... мм, произведённой из модифицированного термопластичного полиолефина (ТПО), с физико-механическими свойствами, приведёнными ниже. Мембрана изготовлена методом соэкструзии на заводе, сертифицированном на соответствие стандарту ISO 9001.
Минимальная ширина рулона 2,1 м. Армирована сеткой из полиэстера. Сигнальный слой составляет менее 20% от массы материала. Мембрана устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам.
Монтаж осуществляется подрядчиком, одобренным Flag S.p.A. Аксессуары также одобрены Flag S.p.A. Мембрана и аксессуары имеют полный комплект российских сертификатов.


	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	
	
	
	
	
	
	Метод тестирования

	Толщина
	мм
	1,2
	1,5
	1,8
	2,0
	2,5
	DIN 53353

	Масса
	кг/м2
	1,10 ± 5%
	1,35 ± 5%
	1,63 ± 5%
	1,80 ± 5%
	2,27 ± 5%
	DIN 53352

	Предел прочности на разрыв
(тест на прямоугольном образце)
· вдоль

· поперёк
	Н/5см
	≥ 1100
1286 ± 15,3
1195 ± 10,2
	≥ 1100

1305 ± 18,6
1234 ± 12,3
	≥ 1100

1278 ± 16,7
1212 ± 10,3
	≥ 1100

1318 ± 20,1
1254 ± 12,5
	≥ 1100

1332 ± 17,3
1248 ± 13,2
	DIN 16726-5.6.1 C-VI

	Относительное удлинение до разрыва
(тест на прямоугольном образце)
· вдоль
· поперёк
	%
	≥ 15
25 ± 0,5
25 ± 0,5
	≥ 15
25 ± 0,43
25 ± 0,5
	≥ 15
25 ± 0,5
25 ± 0,5
	≥ 15
25 ± 0,5
25 ± 0,5
	≥ 15
25 ± 0,5
25 ± 0,45
	DIN 16726-5.6.1 C-VI

	Сопротивление при разрыве
	Н
	≥ 300
	≥ 300
	≥ 300
	≥ 300
	≥ 300
	DIN 53363

	Сопротивление проколу
	мм
	≥ 400
	≥ 700
	≥ 900
	≥ 1150
	≥ 1650
	DIN 16726-5.12

	Гибкость при низкой температуре
	0C
	≤ -35
	≤ -35
	≤ -35
	≤ -35
	≤ -35
	DIN 53361

	Устойчивость к гидростатическому давлению (24 часа при 2 бар)
	
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	DIN 16726-5.11

	Относительное изменение линейных размеров после 6 часов при 80 0C
	%
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	≤ 0,5
	DIN 16726-5.13.1

	Устойчивость к искусственному выветриванию
	
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	DIN 16726-5.17

	Устойчивость к прорастанию корней
	
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	DIN 4062

	Устойчивость к граду на жёстком основании
	м/с
	≥ 17
	≥ 25
	≥ 25
	≥ 25
	≥ 25
	SIA 280/9


По запросу, может быть поставлена огнестойкая версия материала (класс B2 в соответствии с DIN 4102/1), имеющая торговую марку FLAGON EP/PR-FR.

	ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА

	Толщина
	мм
	1,2
	1,5
	1,8
	2,0
	2,5
	

	Ширина
	м
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	

	Длина
	м
	25
	20
	20
	20
	20
	

	Цвет
	песочно-серый/чёрный


Благодаря её составу, к мембране FLAGON EP/PR не предъявляются требования, установленные правилами для опас-ных материалов EEC 79/831. Для утилизации мы рекомендуем отправлять её на санкционированное захоронение отхо-дов или мусоросжигательный завод, укомплектованный накопителем для остатков горения и системой дымоочистки.
[image: image1.png]FLAG




142115, Московская область, г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.15, тел. (495) 221-79-87, e-mail: info@flag-east.ru
