## Elastofol.

### Кровельные системы Матаки

### Mataki Elastofol представляет собой ТPE-модифицированную битумную мембрану. Материал является последней разработкой в области модифицированных битумных мембран и по своим характеристикам способен конкурировать с лучшими образцами полимерных и битумных мембран. Материал может применяться на всех видах кровель, легко устанавливается, стыки производятся с помощью аппаратов сварки горячим воздухом.

##### Технические характеристики.

| Код продукта | MB 2000 |
| --- | --- |
| Название | Mataki Elastofol |
| Тип | Однослойная мембрана |
| Размер рулона | 10 x 1,0 |
| Вес рулона, кг | 31 |
| Количество на поддоне | 20 |
| Поддон | 1200 x 1200 |
| Подложка | Нетканое фиброволокно |
| Основа | полиэфир и стекловолокно |
| Битум | TPE-модифицированный |
| Поверхность | Нетканое фиброволокно |
| Толщина, мм | 2,9 |
| Вес, кг/м² | 3 |

### Результаты тестов.

### Mataki Elastofol успешно пройдены тесты на долговечность, устойчивость (нагрев, УФ, морозостойкость) и пр.

| Свойства | Метод тестирования | Результат |
| --- | --- | --- |
| Водостойкость | SP-method 2184 | водостоек |
| Долговременное воздействие повышенными температурами | SP-method 2185 | пройдено |
| Текучесть при повышенной температуре | SP-method 2186 | 0,1 mm |
| Стабильность размеров | SP-method 2187 | 0,1% |
| Огнестойкость | NT-Fire 006 | пройдено |
| Потеря посыпки | SP-method 2188 | - |
| Водостойкость после воздействия низких температур | SP-method 2189 | 10% |
| Ударопрочность | SP-method 2190 | 10 mm |
| Прочность на прокол | SP-method 2190 | 250 N |
| Усталостное разрушение | SP-method 0902 | 5000 cycles 5 |
| Сопротивление раздиру | SP-method 2191 | 00 N |
| Способность к растяжению | SP-method 2192 | 20 kN/m |
| Относительное удлинение при разрыве | SP-method 2192 | 20% |
| Гибкость при низких температурах | SP-method 2193 | < -25°C |
| Точка размягчения битума | ASTM D 36 | 130°C |

*) Тесты проведены по стандарту CEN/TC 254/ (Единый для ЕЭС).