RESITRIX SK W
[image: image1.emf](РЕЗИТРИКС SK W)
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

КОМПОЗИТНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Резитрикс SK W представляет собой композитный кровельный и гидроизоляционный материал на основе полимера ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), усиленного армирующей сеткой из стекловолокна. Поверхность ЭПДМ покрыта слоем термопластичного эластомера, обеспечивающим простоту и надежность сварки отдельных полотен материала. Слой эластомера выполнен со специальным тиснением с целью эффективного рассеивания тепловых и световых лучей. Нижняя сторона материала ЭПДМ через слой эластомера покрыта самоклеящимся полимерно-битумным составом. 
[image: image4.wmf] 

ООО «Медиса»

 

11

9296

, Москва

 

Университетский 

проспект, 5

 

тел.:   (495)7

75

-

61

-

66

 

факс

: (

4

99)995

-

06

-

46          

e

-

mail: 

 

info@t

empstroy.ru

 

www

.

tempstroy

.

ru

 

 


[image: image2.jpg]B

O O Crewonares

I rionmepuonndmumposatLti Sumy
W 13- nnexka
W | W 3awwman meska





Области применения
Мембрана Резитрикс SK W предназначена для устройства полностью или частично приклеенной гидроизоляции озеленяемых кровель, гидроизоляции фундаментов, подземных инженерных сооружений и других строительных конструкций. 
Свойства материала
Резитрикс SK W устойчив к старению, воздействию погодных условий, УФ лучей и озона. Общая толщина материала составляет 2,5 мм, что в сильной мере препятствует повреждениям гидроизоляционного слоя. Слой ЭПДМ (синтетический каучук) придает материалу характерные свойства – высокую климатическую стойкость, эластичность и долговечность. Армирующий слой обеспечивает высокую механическую прочность и стабильность линейных размеров. Слой СБС-модифицированного битума существенно повышает стойкость к проколам и механическим повреждениям, а также дает возможность укладки материала практически на любое основание. Важную роль играет также слой термопластичного эластомера, нанесенного на поверхность ЭПДМ и обеспечивающего самую современную технологию скрепления полотен гидроизоляционного материала. Отдельные полотна материала Резитрикс SK W свариваются потоком горячего воздуха при помощи ручного и автоматического сварочного оборудования, гарантировано обеспечивающего качество сварки. В результате получается прочный, сплошной, гомогенный гидроизоляционный ковер, надежно обеспечивающий многолетнюю безремонтную эксплуатацию кровли. 

Компания «ТемпСтройСистема®» готова рекомендовать опытную подрядную организацию для проведения гидроизоляционных работ с применением материала Резитрикс. 

Прогнозируемый срок безремонтной службы Резитрикса составляет не менее 50 лет. Если сопоставить цену мембраны со сроком ее эксплуатации, можно сделать вывод о самой низкой эксплуатационной стоимости этого материала. Производителем предоставляется долгосрочная гарантия на материалы, что позволяет уверенно использовать их на самых ответственных объектах. Кровли Резитрикс эксплуатируются на ряде объектов уже более  35 лет без единого ремонта. Мембрана Резитрикс является в настоящий момент одним из наиболее эффективных и надежных материалов для гидроизоляции. 

Компания «ТемпСтройСистема®» предоставляет архитекторам и проектировщикам  полный пакет документации, необходимой для внесения материала в любые проекты. Специалистами компании разработано руководство по применению мембраны с описанием технологии, а также выполнен альбом технических решений. Материал имеет все необходимые сертификаты.

Резитрикс – выход для хорошего хозяина, не желающего тратить деньги на частый ремонт традиционной битумной кровли, и для архитектора,  стремящегося применять в своих проектах самые надежные кровельные и гидроизоляционные технологии.
Технология укладки материала

Технологические приемы укладки мембраны Резитрикс SK W выполняют в следующей последовательности:

· на сухое обеспыленное основание наносят кистями или валиками сплошным слоем или частично (пятнами с размерами 40х20 см с расстоянием между ними 20 см) праймер FG-35 с расходом 300-500г/м2;

· дают грунтовке впитаться в основание и просохнуть в течение 30 минут;

· после этого рулоны мембраны освобождают от защитной пленки и одновременно раскатывают с нахлестом не менее 5 см без складок на подготовленное основание, разглаживая сухими валиками или щетками;

· производят сварку отдельных полотен мембраны между собой автоматическим аппаратом. 
Швы рулонов свариваются горячим воздухом при помощи сварочных автоматов и ручных фенов, в результате чего получается прочный, однослойный, сплошной гидроизоляционный ковер, надежно обеспечивающий многолетнюю, безремонтную эксплуатацию кровли. Устройство кровельной системы из мембраны Резитрикс SK W не требует более дорогих фасонных элементов для углов, примыканий, труб и пр., как многие другие кровельные технологии. Любые узлы можно выполнить из самой мембраны при помощи ручного фена.
Физико-механические свойства мембраны Резитрикс SK W
	Показатель
	Единица

измерения
	Фактическое

значение
	Нормативный документ

	Прочность на разрыв (продол./попереч.)
	Н/4мм
	40/33
	DIN 53504

	Прочность на разрыв при совместной работе
	Н/50мм
	811
	DIN 7864, part 1

	Относительное удлинение при разрыве (продол./попереч.) 
	%
	595/542
	DIN 53504

	Условная прочность
	МПа (кгс/см2)
	8,5 (83,1)
	ГОСТ 2678-94

	Сопротивление дальнейшему разрыву (продол./попереч.)
	Н/мм
	21/17
	DIN 53507/A


DIN 52011

	

	Теплостойкость при t не ниже 120°С в течение 2 часов
	–
	Вздутия и подтеки отсутствуют
	ГОСТ 2678-94

	Изменение линейных размеров при t=120°С в течение не менее 2 часов
	%
	0,2
	ГОСТ 2678-94

	Температура хрупкости (изгиб с нулевым радиусом)
	°С
	– 35
	ГОСТ 2678-94

	Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм при t не выше минус 60°С
	°С
	Трещины отсутствуют
	ГОСТ 2678-94

	Направленное давление
	–
	Соответствует требованиям
	DIN 16723

	Водопоглощение через 24 часа по массе
	%
	0,9
	ГОСТ 2678-94

	Проницаемость водяных паров
	µ
	58 000
	DIN EN 1931


DIN
	EN 1844


Устойчивость к атмосферным

	 воздействиям тест на ксенон дождеванием (УФ старение)
	–
	Отсутствие изменений усилия разрыва и удлинения при разрыве
	DIN 53387

(4500 мВт–с/м2)

	Перемещающийся источник огня и излучаемой теплоты
	–
	Соответствует требованиям для твердых кровель
	DIN 4102, part7

DIN EN 1187


Параметры полотен мембраны Резитрикс SK W
	Толщина, мм
	Ширина, мм
	Длина, м
	Удельный вес, кг/м2

	2,5±10%
	1000±0,8%
	10±0,8%
	2,7±10%


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: PDT-Waterproofing, Германия.
� EMBED Word.Picture.8  ���








2

[image: image3.wmf] 

ООО «Медиса»

 

11

9296

, Москва

 

Университетский 

проспект, 5

 

тел.:   (495)7

75

-

61

-

66

 

факс

: (

4

99)995

-

06

-

46          

e

-

mail: 

 

info@t

empstroy.ru

 

www

.

tempstroy

.

ru

 

 

_1351605355.doc


ООО «Медиса»



119296, Москва



Университетский проспект, 5



тел.:   (495)775-61-66



факс: (499)995-06-46          e-mail: 



info@tempstroy.ru



www.tempstroy.ru
















