Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов

	
	
	
	
	
	

	Наименование материала
	Плотность
	Прочность
	                                              Теплопроводность. Вт/(м-К)
	Теплопроводность. Вт/(м-К) 
	Паропроницаемость

	 
	кг/м³
	кПа
	сухого
	влажного
	мг/м-ч-Па

	Газобетон
	125
	35,4
	0,05
	0,059
	0,41

	Газобетон
	150
	96.0
	0,061
	0,083
	0,38

	ROCKWOOL Руф Баттс
	160
	45.0
	0,034
	0,046
	0,31

	ROCKWOOL Руф Баттс
	110
	30
	0,033
	0,045
	0,32

	Изомин Руф-Н
	120
	28
	0,035
	0,047
	0,37

	Изомин фасад
	150
	40
	0,037
	0,049
	0,37

	Отечественная П-125
	125
	25
	0,037
	0,049
	0,39

	Отечественная ППЖ-200
	180
	35
	0,042
	0,052
	0,36

	Пеностекло
	120
	700
	0,05
	0,06
	0,005

	Пеностекло
	160
	2000
	0,07
	0,08
	0,001

	Полистиролбетон Симпролит
	150
	180
	0,055
	0,06
	0,135

	Пенополистирол ПСБ-С-50
	36
	160
	0,041
	0,052
	0,06

	Экструзионный пенополи-
	35
	250.0
	0,028
	0,03
	0,018

	стирол Пеноплэкс
	 
	 
	 
	 
	 

	Экструзионный пенополи-
	35
	250.0
	0,028
	0,03
	0,018

	стирол Полиспен
	 
	 
	 
	 
	 


