EPDM Sure-Seal.

Легендарная кровельная система EPDM успешно применяется более 40 лет и является оптимальным кровельным решением для стран с холодным климатом.

Кровельным системам, основой которых является этилен-пропилен-диеновый-мономер (ЭПДМ), присущи несколько важных преимуществ по сравнению с другими кровельными материалами.

Мембраны EPDM поставляются в рулонах шириной 6.1, 9.15, 12.2, 15.3м и длиной 30.5 и 60.1м, что приводит к значительному уменьшению количества швов, которые являются слабым местом любой кровельной системы. В то же время меньшее количество швов является условием уменьшения сроков работ и их стоимости.

Благодаря своему химическому составу EPDM обладает очень высокой стойкостью к ультрафиолету, озону и тепловому старению, что делает кровельные системы на этой основе одними из лучших по надежности и долговечности.

Обладает высокой эластичностью и стойкостью к деформациям (коэффициент деформации более 300%) и сохраняет эти свойства до температуры -50С. Это свойство мембран EPDM делает их незаменимыми при использовании в районах строительства с низкими температурами, на кровлях с металлическим основанием и при значительных площадях кровли.

Мембраны ЭПДМ являются паропроницаемыми.

Технические характеристики.

| Физические свойства | Методика испытаний | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Допуск по толщине,% | ASTM D 412 | +/-10 |
| Прочноcть на разрыв, миним.,МПа (фунт-сила/дюйм) | ASTM D 412 | 12.1(1755) |
| Критическое удлинение,миним.,% | ASTM D 412 | 520 |
| Сопротивление надрыву миним.,кН/м (фунт-сила/дюйм) | ASTM D 624 (матрица С) | 40.3(230) |
| Прочность швов заводского изготовления, миним | модифиц. ASTM D 816 | Разрыв мембраны |
| Сопротивление тепловому старению: свойства после 4 недель при 115 град.С (240 град.F). Прочноcть на разрыв, миним.,МПа (фунт-сила/дюйм) Критическое удлинение,миним.,% Сопротивление надрыву миним.,кН/м (фунт-сила/дюйм) Изменение линейных размеров, макс.,% | ASTM D 573 |  |
|  | ASTM D 412 | 10.3(1500) |
|  | ASTM D 412 | 310 |
|  | ASTM D 412 | 37.7(215) |
|  | ASTM D 412 | -0.4 |
| Устойчивость к воздействию озона:* 168 часов при 40 град.С(104 град.F) и концентрации озона -100 частей/миллиард. Растяжение 50% | ASTM D 1149 | Трещин нет |
| Темпер. хрупкости, макс. град.С (гр.F)* | ASTM D 746 | -65 (-85) |
| Устойчивость к поглощению воды:* Изменение массы после 7-дневного погружения при 70 град.С (158 град.F), макс.% | ASTM D 471 | +2.0 |
| Паропроницаемость*, макс. г/кв.м/24 часа | ASTM E 96 (метод В или BW) | 0.05 |
| Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения* Облучение ксеноновой лампой в течение 4000 часов при 80 град.С (176град.F) | ASTM G 26 | Глубоких и поверхностных трещин нет |
| Вес. % ТЭПК в полимере, миним., % | ASTM D 297 | 100 |
| Вес. % полимера ТЭПК в каучуке, мин. % |  | 30 |

Мембрана ЭПДМ эластична, работает в диапазоне температур от +120° до -60° по Цельсию, инертна к озону и ультрафиолету.

Для различных кровельных систем используются мембраны EPDM толщиной 1.14, 1.52, 2мм.