FLAGON SV
                                                                                  www.flag-east.ru
	СОСТАВ
Полимерная мембрана из пластифицированного ПВХ произведена методом послойного литья. Изготовлена из слоёв пластизола с различными химико-физическими свойствами со слоем стекловолокна (50 г/м2), включённым для безусадочности.
СВОЙСТВА
· устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам;

· не имеет усадки;

· не подвержена гниению;

· устойчива к проколам;

· приспосабливается к подвижкам конструкции;

· эластична при низких температурах;

· паропроницаема.
	К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА
Гидроизоляционная система изготовлена из ПВХ-П полимерной мембраны FLAGON SV толщиной ... мм, с физико-механическими свойствами, приведёнными ниже. Мембрана изготовлена методом послойного литья на заводе, сертифицированном на соответствие стандарту ISO 9001.
Для стабилизации размеров мембрана армирована стекловолокном 50 г/м2. Сигнальный слой составляет менее 25% от массы материала. Мембрана устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам.
Монтаж осуществляется подрядчиком, одобренным Flag S.p.A. Аксессуары также одобрены Flag S.p.A. Мембрана и аксессуары имеют полный комплект российских сертификатов.


	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	
	
	
	
	
	
	Метод тестирования

	Толщина
	мм
	1,2
	1,5
	1,8
	2,0
	2,4
	DIN 53353

	Масса
	кг/м2
	1,50 ± 5%
	1,80 ± 5%
	2,15 ± 5%
	2,40 ± 5%
	2,90 ± 5%
	DIN 53352

	Предел прочности на разрыв
(тест на прямоугольном образце)
· вдоль

· поперёк
	Н/5см
	≥ 500
677 ± 28,2

639 ± 21,1
	≥ 600

833 ± 29,5

803 ± 25,1
	≥ 750

991 ± 25,3

934 ± 17,8
	≥ 800

1079 ± 27,6

1043 ± 26,8
	≥ 1000

1211 ± 30,2

1198 ± 27,4
	DIN 16726-5.6.1 C-VI

	Относительное удлинение до разрыва
(тест на прямоугольном образце)
· вдоль
· поперёк
	%
	≥ 200

243 ± 10,1

237 ± 8,4
	≥ 200

254 ± 10,3
243 ± 9,2
	≥ 200

250 ± 9,3
241 ± 7,8
	≥ 200

260 ± 10,3
257 ± 8,8
	≥ 200

263 ± 9,7
252 ± 9,8
	DIN 16726-5.6.1 C-VI

	Сопротивление при разрыве
	Н
	≥ 110
	≥ 135
	≥ 160
	≥ 170
	≥ 200
	DIN 53363

	Сопротивление проколу
	мм
	≥ 450
	≥ 800
	≥ 900
	≥ 1000
	≥ 1500
	DIN 16726-5.12

	Гибкость при низкой температуре
	0C
	≤ -20
	≤ -20
	≤ -20
	≤ -20
	≤ -20
	DIN 53361

	Устойчивость к гидростатическому давлению (24 часа при 2 бар)
	
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	водонепро-ницаема
	DIN 16726-5.11

	Относительное изменение линейных размеров после 6 часов при 80 0C
	%
	≤ 0,1
	≤ 0,1
	≤ 0,1
	≤ 0,1
	≤ 0,1
	DIN 16726-5.13.1

	Устойчивость к искусственному выветриванию
	
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	не растрес-кивается
	DIN 16726-5.17

	Устойчивость к прорастанию корней
	
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	не прорастают
	DIN 4062

	Устойчивость к граду на жёстком основании
	м/с
	≥ 23
	≥ 23
	≥ 23
	≥ 23
	≥ 23
	SIA 280/9

	Термостарение на воздухе: потеря массы после 56 дней при 80 0C
	%
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	≤ 2,5
	DIN 16726-5.13.3


	ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА

	Толщина
	мм
	1,2
	1,5
	1,8
	2,0
	2,4
	

	Ширина
	м
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	

	Длина
	м
	20
	20
	20
	20
	20
	

	Цвет
	светло-серый


Благодаря её составу, к мембране FLAGON SV не предъявляются требования, установленные правилами для опасных материалов EEC 79/831. Для утилизации мы рекомендуем отправлять её на санкционированное захоронение отходов или мусоросжигательный завод, укомплектованный накопителем для остатков горения и системой дымоочистки.
[image: image1.png]FLAG




142115, Московская область, г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.15, тел. (495) 221-79-87, e-mail: info@flag-east.ru
