	[image: image1.wmf] 

[image: image1.wmf]


Техническое описание


ГИПЕРДЕСМО( (HYPERDESMO()

Однокомпонентная полиуретановая мастика для гидроизоляции 

и защиты от коррозии
ГИПЕРДЕСМО( - однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол. После нанесения полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Стойкий к УФ-излучению.
Применение

Гидроизоляция и защита от коррозии сложных и динамичных железобетонных конструкций. 

Плоские кровли, террасы, балконы, бассейны, резервуары, подвалы, подземные сооружения и туннели. 

Гидротехнические сооружения, градирни, каналы. 

Гидроизоляция под стяжку и плитку. 

Ремонт старой битумной гидроизоляции.

Защита пенополиуретана (ППУ) от атмосферных воздействий. 

Защитное покрытие для полов с легкими нагрузками – в том числе, паркинги и гаражи. 

Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Для наружных и внутренних работ.
Не рекомендуется к применению

На непрочных основаниях.
В бассейнах при постоянном контакте с хлорированной водой.
Преимущества

· Удобный в применении однокомпонентный материал. 

· Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения.

· Исключительная эластичность в широком диапазоне температур. Устойчиво к трещинообразованию.

· Отличная адгезия к большинству строительных материалов.

· Устойчивость к климатическому воздействию, ультрафиолетовому излучению, микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению. 
· Абразивоустойчивость. 
· Мастика не токсична после полной полимеризации.
· Выбор цветового решения для создания декоративного покрытия и отражения солнечной энергии  для понижения температуры покрытия.

· Возможность нанесения стяжки или облицовки непосредственно на гидроизоляционное покрытие.

· Обладает паропроницаемостью – не создает давления паров между покрытием и основанием.

Требования к основанию

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Не применять химически агрессивные методы для очистки основания. При необходимости перед нанесением мастики основание обработать подходящим праймером. Более конкретные рекомендации по подготовке основания приведены в описаниях на Продукты.

Рекомендации по нанесению

Мастика поставляется готовой к употреблению. Непосредственно перед нанесением материал перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером  (150 – 200 об/мин) или низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой (диаметр 120 – 140 мм). Нанесение производится вручную при помощи валиков (исключая поролоновые), щеток «Маклавица», кистей, или машинно - аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 200 бар). Мастика наносится не менее, чем в 2 слоя контрастных цветов, что позволяет обеспечить равномерное распределение мастики по поверхности и исключить непрокрасы. Рекомендованный расход мастики на один слой 0,6-0,8 кг/м2, при большем расходе возможно снижение механических характеристик покрытия. 

При необходимости армирования рекомендуется использовать специальный каландрированный геотекстиль с поверхностной плотностью 110 г/м2 или ткани из полиэфира. Для армирования в местах примыканий возможно также применение малярных сеток и стеклотканей.
Для снижения вязкости мастики (актуально при температурах ниже 15°С) рекомендуется выдержать мастику перед нанесением в теплом помещении в течение суток, использовать для подогрева водяные бани или разбавить мастику ксилолом на 5-7% при ручном нанесении и до 10-15% при механическом нанесении. Применение других разбавителей исключается.
Для ускорения процесса полимеризации, а также для лучшего отверждения в толстом слое или для нанесения при низких температурах (до –10(С) в мастику добавляется АКСЕЛЕРАТОР – 3000А (0,8 кг на 25 кг мастики).
Для повышения антискользящих свойств, износоустойчивости и абразивоустойчивости последний слой можно присыпать сухим фракционированным кварцевым песком с последующей защитой финишными лаками ГИПЕРДЕСМО(-D или ГИПЕРДЕСМО( AD-Y. Использование финишных лаков обеспечивает также увеличение механической и химической стойкости покрытия.
Перед укладкой плитки или последующего покрытия с целью увеличения адгезии последний слой обильно посыпать сухим фракционированным кварцевым песком.

При гидроизоляции резервуаров под питьевую воду после полной полимеризации мастики, залить емкость холодной водой, выдержать 24 часа и затем слить воду. После выполнения этой операции емкость готова к эксплуатации.
Очистка инструмента
Очистку инструмента производить ксилолом или растворителями 646,647,648 непосредственно после использования. Не пытайтесь очистить валики – это бесполезно.
Меры безопасности
В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров.

Условия нанесения
	Вид основания
	Бетон, полимерцементные смеси, металл, мозаика, старые акриловые и битумные поверхности, дерево и др.

	Шероховатость
	( 1 мм (2 мм)

	Прочность основания
	R28 = 25 МПа (минимум 15 МПа)

	Влажность основания
	W ( 10 %

	Влажность воздуха
	W ( 85 %

	Рабочая температура (Твозд, Тосн)
	5(С – 30(С, на 3(С выше точки росы. Возможно нанесение и при отрицательных температурах (до -20(С) с применением Акселератора


Расход материала

	Норма расхода на бетонном основании
	1,0 – 2,0 кг/м2 (2 – 3 слоя)

	Толщина покрытия
	0,75 – 1,5 мм


Технические характеристики

	Упаковка
	Металлические банки – 1кг, 6кг, 25 кг

	Цвет
	Белый, серый, красный, зеленый

	Срок хранения
	12 месяцев (при 5–25(С в сухом и проветриваемом помещении). Не нагревать выше 42(С


Свойства материала

	Сухой остаток
	95 %

	Разбавитель
	Ксилол (5%)

	Вязкость (25(С)
	3000 – 6000 сПуаз

	Плотность (20(С)
	1,3 -1,4 г/см3

	Время образования поверхностной пленки (25(С и W = 55%)
	6 часов

	Время выжидания между отдельными слоями
	6 - 24 часа

	Время полной полимеризации покрытия
	7 суток


Свойства покрытия

	Температура эксплуатации
	-50(С - +90(С

	Максимальная кратковременная температура
	+250(С

	Твердость по Шору А
	( 70 ед.

	Прочность на растяжение
	55 кг/см2

	Эластичность (удлинение до разрыва)
	( 600 %

	Паропроницаемость
	0,8 г/м2/ч

	Адгезия к бетону
	( 20 кг/см2

	Адгезия к металлу
	( 20 кг/см2

	Тест на ускоренное старение
	( 2000 ч

	Группа горючести по ГОСТ 30244-94
	Г2 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97*)

	Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96
	В2 (умеренновоспламеняемый , СНиП 21-01-97*)








[image: image2.wmf] 

[image: image3.wmf] 



_1211972998.doc
[image: image1.png]éﬁ@flym)







_1195371535.doc



































