BauderTHERMOPLAN.

BauderTHERMOPLAN - современная гидроизоляция высшего класса из полиолефина- полипропилена. Устанавливает новые масштабы надежности, удобства в укладке и долговечности и подтверждает это многие годы на практике.
На заводе в Швепнице производятся высококачественные инновативные кровельные пленки для плоских крыш по последнему слову техники: проверенное качество и компетенция от Bauder.

BauderTHERMOPLAN - кровельные полотна на основе полиолефина- полипропилена существуют на рынке с 1997 года. Высококачественная система гидроизоляции характеризуется исключительными экологическими свойствами и отличными техническими параметрами. BauderTHERMOPLAN производится с применением экструзионной технологии. Укрепление из синтетического волокна дает пленке высокую прочность и оптимальную способность к растяжению. Пленка BauderTHERMOPLAN укладывается универсально, подходит в качестве противокорневого слоя и устойчива против микроорганизмов. BauderTHERMOPLAN состоит из высококачественного сплава специальных сополимеров полипропилена.

Надежная быстрая герметизация по шву.

Температурный режим 380-480°C обеспечивает гарантированную сварку. Все швы скрепляются надежно и не требуют дополнительной подготовки.

Разнообразное применение.

Гидроизоляционные системы BauderTHERMOPLAN отлично подходят для любых конструкций легких крыш, также при реконструкции и озеленении кровли.

Долговечная защита.

Устойчивость к битуму, ультрафиолету и атмосферным воздействиям. Высококачественные кровельные пленки защищают крышу многие годы.

Экология и безопасная утилизация.

ТПО-мембраны не содержат растворителей и не выделяет испарений. После десятилетий использования могут быть рециклированы или полностью термически утилизированы.

Комплексные системные решения.

Различные толщины пленки и ширина рулона соответствуют различным требованиям по гидроизоляции. Возможность выбрать материал под индивидуальные особенности объекта.

## BauderTHERMOPLAN T 15 / T 18 / T 20.

## Полимерные пленки толщиной от 1,5 до 2,0 мм армированные синтезированным полотном, что придает им устойчивость к деформации и прочность на разрыв.

###### Технические данные:

|  | T 15 | T 18 | T 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | полиолефин-полипропилен |  |  |
| Цвет | перламутр/серебристо-серый |  |  |
| Несущий слой | полиэстер. сетка |  |  |
| Длина | 20 м | 20 м | 20 м |
| Ширина | 0,5 / 0,75 / 1,5 м | 0,5 / 0,75 / 1,5 м | 0,5 / 0,75 / 1,5 м |
| Толщина | 1,5 мм | 1,8 мм | 2,0 мм |
| Нормы отгрузки | 16 рул./поддон | 16 рул./поддон | 16 рул./поддон |

## BauderTHERMOPLAN T 15 V.

## Полимерный гидроизоляционный материал, толщиной 1,5мм, армированный синтезированной сеткой и с дополнительной кашировкой нетканым полотном. Такая обработка, помимо оправдывающих себя свойств армированных пленок, придает материалу надежное склеивание несмотря на воздействие ветра. BauderTHERMOPLAN T 15 V хорошо подходит также для механической фиксации.

Технические данные:

|  | T 15 V |
| --- | --- |
| Материал | полиолефин-полипропилен |
| Цвет | перламутр/серебристо-серый |
| Несущий слой | полиэстер. сетка (нижняя сторона неткан.полотно) |
| Длина | 20 м |
| Ширина | 1,5 м |
| Толщина | 1,5 мм (2,5 мм вместе с кашировкой) |
| Нормы отгрузки | 9 рул./поддон |

## BauderTHERMOPLAN T TL.

## Полимерное кровельное полотно, толщиной 1,5мм. С высокой способностью к растяжению, также применима в качестве дополнения к BauderTHERMOPLAN T 15 / 18 / 20 для обработки узлов и примыканий.

###### Технические данные:

|  | T TL |
| --- | --- |
| Материал | полиолефин-полипропилен |
| Цвет | перламутр/серебристо-серый |
| Несущий слой | полиэстер. сетка |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 0,5 / 1,5 м |
| Толщина | 1,5 мм |