СХЕМА РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ВЫБОРУ СИСТЕМ МАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГИПЕРДЕСМО® ДЛЯ КРОВЕЛЬ (Ремонт)

| Тип основания | Требования к основанию | Системы без армирования |  |  |  |  | Системы с армированием |  |  |  |  | Праймирование основания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Применяемая мастика |  |  |  |  | Применяемая мастика |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гипердесмо |  | Гипердесмо-РВ-2К |  |  | Гипердесмо |  | Гипердесмо-РВ-2К |  | Гипердесмо-РВ-2К + Гипердесмо |  |  |
|  |  | Расход мастики, кг/м2 |  |  |  |  | Расход мастики, кг/м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |  | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 (ГД-РВ-2К) +0,5 (ГД) |  |  |
| Цементно-песчаная стяжка | Стяжка шлифованная. Дефекты поверхности < 1 мм |  | • |  | • |  | • | • • | • | • • • | • • • | Не обязательно. Только на слабых, пылящих стяжках и при остаточной влажности > 10% | Холодные швы при нанесении мастик армируются геотекстилем |
|  | Стяжка не шлифованная. Дефекты поверхности > 1 мм |  |  |  |  |  |  | • • | • | • • • | • • • |  |  |
| Новые покрытия из рулонных битумных материалов | Любые материалы с прочно держащейся посыпкой, применяемые для верхних слоев кровельных систем. | • | • • | • | • • |  | • • | • • • | • • | • • • | • • • | Не обязательно | Расслоившиеся швы при нанесении мастик армируются геотекстилем |
| Старые покрытия из рулонных битумных материалов | Слабо разрушенные покрытия без оголения армирующего материала | • | • • | • | • • |  | • • | • • • | • • | • • • | • • • | Не обязательно. Праймироание необходимо только на участках с остатками неудаленных битумных мастик горячего нанесения |  |
|  | Сильно разрушенные покрытия |  |  |  |  |  | • | • • | • | • • • | • • • |  |  |
|  | При наличии влаги в кровельном пироге |  |  |  |  |  |  | • |  | • • | • • • |  |  |
| ПВХ- и ЭПДМ- полимерные мембраны | Покрытия, сохранившие не менее 50% механической прочности | • • | • • • |  |  |  | • • • | • • • |  |  |  | Не нужно |  |
| Старые покрытия из мастик холодного нанесения | Покрытия без расслоений , прочным сцеплением с основанием и хорошей адгезией к мастикам Гипердесмо и/или праймерам | • | • • | • | • • |  | • • | • • • | • • | • • • | • • • | Только при плохой адгезии мастик, а также в ендовах, вокруг водоприемных воронок и местах застойных зон воды | Сильно разрушенные участки при нанесении мастик армируются геотекстилем |
| Металл | Поверхность очищенная от ржавчины и маслянистых загрязнений | • • | • • • | • • | • • • |  |  |  |  |  |  | При сильной коррозии поверхности |  |

Условные обозначения:

•  - применение допустимо,

• •  - применение рекомендовано,

• • •  - применение рекомендовано при повышенных требованиях к надежности и срокам эксплуатации.