	Наименование

показателя
	Значение для марки  
	Метод

контроля

	
	Полиспен
	Полиспен стандарт
	Полиспен 45
	

	1  Плотность, кг/м3
	30 – 38 
	30 – 38 
	38,1 – 45
	По 5.6

	2  Прочность на сжатие 

    при 10 % линейной        

    деформации, 

    МПа, не менее
	 0,2
	0,2
	0,3
	По 5.7

	3  Предел прочности 

    при изгибе, МПа не        менее
	0,4 
	0,4 
	0,4 
	По 5.8

	4  Водопоглощение 

    за 24 часа, 

    % по объему, не более
	 0,4
	 0,4
	0,4
	По 5.9

	5  Теплопроводность 

    при (25±5) 0С, 
    Вт/м·0С, не более
	0,028
	0,028
	0,030
	По 5.10

	6  Токсичность  
      Нсl 50, г/ м3

	Т2

умеренноопасные
	Т2

умеренноопасные
	             Т2 умеренноопасные
	По 5.11

	7  Группа 

    горючести
	Г-3 нормальногорючие
	Г-4, 

сильногорючие
	Г-4, 

сильногорючие
	По 5.12

	8  Группа 

    воспламеняемости
	В-2, 

умеренно-воспламеняемые 
	В-3, 

легко-воспламеняемые
	В-3, 

легко-воспламеняемые
	По 5.13

	9  Коэффициент 

    дымообразования 

    
	высокая дымообразующая способность 
	высокая дымообразующая способность
	высокая дымообразующая способность
	По 5.14


