SILVER ART
(механическое крепление)
                                                                                             www.flag-east.ru
	СОСТАВ
Полимерная мембрана из пластифицированного ПВХ произведена методом послойного литья. Изготовлена из слоев пластизоля с различными химико-физическими свойствами и армирована полиэстеровой сеткой. Во внешние слои добавлены частицы металла (алюминия). 
СВОЙСТВА
· устойчива к напряжению от ветровой нагрузки;

· высокоустойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам;

· имеет высокую механическую прочность;
· устойчива к проколам;

· нечувствительна к циклам замерзания-оттаивания.
	К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА
Герметизирующий слой изготовлен из ПВХ-П полимерной мембраны SILVER ART толщиной 1,8 мм, с физико-механическими свойствами, приведёнными ниже. Мембрана изготовлена методом послойного литья на заводе, сертифицированном на соответствие стандарту ISO 9001. Предназначена для механической фиксации. 
Мембрана армирована полиэстеровой сеткой. Наружные слои изготовлены с добавлением металла (алюминия). Мембрана устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. 
Монтаж осуществляется подрядчиком, одобренным Flag S.p.A. Аксессуары также одобрены Flag S.p.A. Мембрана и аксессуары имеют полный комплект российских сертификатов.


	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	
	
	Метод тестирования

	Толщина
	мм
	1,8±5%
	UNI EN1849-2

	Масса
	кг/м2
	2,15 ± 5%
	UNI EN1849-2

	Предел прочности на разрыв
	Н/5см
	≥ 1100
	UNI EN12311-2

	Относительное удлинение до разрыва
	%
	≥ 15
	UNI EN12311-2

	Сопротивление при разрыве
	Н
	≥ 200
	UNI EN12310-2

	Сопротивление статическому давлению
	кг
	≥ 20
	UNI EN12730 метод B

	Гибкость при низкой температуре
	0C
	≤ -25
	UNI EN 495-5

	Устойчивость к гидростатическому давлению (6 часов при 0,5 МПа)
	
	водонепроницаема
	UNI EN 1928 метод В

	Относительное изменение линейных размеров после 6 часов при 800 С
	%
	≤0,5
	UNI EN 1107-2

	Устойчивость к искусственному выветриванию
	
	Класс 0
	UNI EN 1297

	Устойчивость к граду на жестком основании
	м/с
	≥25
	UNI EN13583


	ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА

	Толщина
	мм
	1,8
	

	Ширина
	м
	1,6
	

	Длина
	м
	20
	

	Цвет
	серебристый


Благодаря её составу, к мембране FLAGON SILVER ART не предъявляются требования, установленные правилами для опасных материалов EEC 79/831. Для утилизации мы рекомендуем отправлять её на санкционированное захоронение отходов или мусоросжигательный завод, укомплектованный накопителем для остатков горения и системой дымоочистки.
[image: image1.png]FLAG




142115, Московская область, г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.15, тел. (495) 221-79-87, e-mail: info@flag-east.ru
