[image: image1.png]



НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рязанский картонно-рубероидный завод предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент  хорошо зарекомендовавших себя в строительстве наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов - РУБЕМАСТ, СТЕКЛОБИТ, СТЕКЛОМАСТ, ЭЛАБИТ. Эта продукция имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными рулонными кровельными материалами,такими как рубероид:

· при укладке наплавляемых материалов не требуется приклеивающих мастик, это позволяет механизировать процесс кровельных работ и снизить затраты на устройство кровли.
· прочная негниющая основа (стеклохолст, стеклоткань, полиэстер) и нанесенное на нее вяжущее обеспечивают высокие эксплуатационные свойства и долговечность покрытия.
РУБЕМАСТ – наплавляемый кровельный материал на картонной или стеклооснове, используется при устройстве новой кровли и ремонте старой. Срок службы покрытия - не менее 10-15 лет.

СТЕКЛОБИТ – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал на стеклооснове с пластификатором, применяется для кровельных работ и гидроизоляции фундаментов, подвалов, бассейнов и гаражей. Лауреат конкурсов «100 лучших товаров России» и «Золотой знак качества». Срок службы покрытия - не менее 15 лет.

СТЕКЛОМАСТ – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал на стеклооснове, применяется для кровельных работ и гидроизоляции фундаментов, подвалов, бассейнов и гаражей. Особенность этого материала – прочная негниющая основа (стеклоткань), позволяющая рекомендовать стекломаст для гидроизоляции узлов с повышенными механическими воздействиями. Срок службы покрытия - не менее 15 лет.

[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


ЭЛАБИТ – битумно-полимерный рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на стекло- или полиэфирной основе (стеклоткань, стеклохолст, полиэстер).  Материал отличается большой механической прочностью, высокой эластичностью (в том числе и при низких температурах), морозостойкостью и долговечностью. Эти качества позволяют применять ЭЛАБИТ во всех климатических зонах при устройстве и ремонте кровель различной конфигурации и гидроизоляции подземных структур, в том числе и для узлов с повышенными механическими воздействиями. Лауреат конкурсов «100 лучших товаров России» и «Золотой знак качества». Срок службы покрытия - не менее 20 лет.

Наплавляемые кровельные материалы (РУБЕМАСТ, СТЕКЛОБИТ, СТЕКЛОМАСТ, ЭЛАБИТ) укладываются на подготовленное основание путем оплавления покровного слоя с нижней стороны газовыми или другими горелками. Устройство кровли возможно в любое время года кроме дождливой и снежной погоды.

 БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Битумная черепица (кровельная плитка) - это надежный и долговечный битумно-полимерный кровельный материал на стеклооснове, который украсит крышу вашего загородного дома, дачи или коттеджа. Кровельное покрытие из битумной черепицы прекрасно выглядит, обладает хорошими гидро- и звукоизоляционными свойствами, . Битумная черепица позволяет проводить кровельные работы на крышах сложной конфигурации (в том числе шатровых и мансардных), она удобна в монтаже, при устройстве кровли дает минимум отходов. Срок службы покрытия - не менее 40 – 60 лет.

	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	РУБЕМАСТ

	СТЕКЛОМАСТ

	СТЕКЛОБИТ

	ЭЛАБИТ

	БИТУМНАЯ

ЧЕРЕПИЦА

	Основа материала
	картон
	стеклоткань
	стеклохолст
	стеклохолст
стеклоткань
полиэстер
	стеклохолст, картон

	Масса 1 кв.м, кг/м, не менее
	3 
	3 - 5
	3
	3,5
	5

	Разрывная нагрузка, кгс, не менее
	22 (факт. 40)
	30 (факт. 85)
	30 (факт. 45)
	30 (факт. 50)

35 (факт. 85)
35 (факт. 80)
	30 (факт. 50)

	Теплостойкость в течение 2 часов при температуре, °С
	70 

(факт. 80)
	70 

(факт. 80)
	70 

(факт. 80)
	85 

(по заказу - 100)
	85

	Гибкость

При испытании на стержне радиусом 25 мм на поверхности  образца не должно быть трещин при температуре, о С
	5
	0
	0
	-15
	0

	Приклеивается на
подготовленное основание
	путем разогрева

покровного состава с нижней стороны  материала
	путем разогрева покровного состава с нижней стороны материала
	путем разогрева покровного состава с  нижней стороны материала
	путем разогрева покровного состава с нижней стороны материала
	с помощью потайных гвоздей и нанесенным слоем приклеивающей мастики

	Кровельные работы производятся при темпе​ратуре окружающего воздуха, оС, 

не ниже
	-10 

(с подогревом)
	-10
(с подогревом)
	-10 (с подогревом)
	-20
	5

	10. Срок службы покрытия
	10 лет
	15 лет
	15 лет
	20 лет
	40 - 60 лет


Располагая широким выбором кровельных и гидроизоляционных материалов, а также высококвалифицированными кадрами кровельщиков и изолировщиков, предприятие принимает заказы на проведение кровельных, гидро- и теплоизоляционных работ с гарантийным обслуживанием в течение 5 лет.

3900

17 г. Рязань, ул Дружная, 18 

ЗАО «РЯЗАНСКИЙ КРЗ»,

390017, г. Рязань, ул. Дружная, д.18

тел: (0912) 24-20-20 – отдел маркетинга, 24-20 –32 – отдел сбыта, 

факс (0912) 24-20-42, 24-20-33

www.krz.ru ,  e-mail: region@krz.ru, krz@krz.ru
Региональные представители:

г. Москва: Стрельцов Сергей Филиппович (095) 746–32–27

г. Воронеж: Путов Александр Семенович (0732) 14–53–45




ЗАО «РЯЗАНСКИЙ КАРТОННО-РУБЕРОИДНЫЙ ЗАВОД»














