Monarplan TPO.

Область применения.

ТПО мембраны производятся методом экструдирования. Применяются в механически закрепляемых системах, на плоских и скатных кровлях. Сварка может быть выполнена при помощи горячего воздуха.

Физические свойства.

| Метод испытания | Ед.измерения | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Monarplan TPO 1.2 | Monarplan FM 1.5 |
| материал | ТПО с антипиренами |  |  |
| армирование | Нетканый полиэстер, гидрофобизированный |  |  |
| толщина | мм | 1,2 | 1,5 |
| ширина рулона | м | 212/106 или 150/75 | 212/106 или 150/75 |
| цвет нижней стороны | - | Стандартный (657,RAL7001) | Стандартный (657,RAL7001) |
| цвет верхней стороны | - | Стандартный (657,RAL7001) | Стандартный (657,RAL7001) |
| поверхность | - | гладкая, матовая | гладкая, матовая |
| вес | г/кв.м | 1370 | 1600 |
| прочность на разрыв | Н/50 мм | ≥ 1150 | ≥ 1150 |
| удлинение при разрыве | % | ≥ 15 | ≥ 15 |
| прочность на раздирание | Н | > 325 | > 325 |
| испытания на разрыв надрезанного образца | Н | > 400 | > 400 |
| испытания на отслаивание сварного шва | Н/50 мм | ≥ 185 | ≥ 185 |
| прочность соединения на разрыв | Н/50 мм | ≥ 80% | ≥ 80% |
| гибкость на брусе | °С | ≤ -35 | ≤ -35 |
| постоянство размера | % | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| УФ-старение 4000 ч | - | без трещин | без трещин |
| УФ-старение 1000 ч | - | ≤ -35 | ≤ -35 |
| тепловое старение (6 мес. 70°С) | °С | ≤ -35 | ≤ -35 |
| диффузия водяного пара | - | прибл. 140.000 | прибл. 140.000 |
| сопротивление прорастанию корней | - | тест пройден успешно | тест пройден успешно |